Tipos de aço e sua classificação

Os vários tipos de aços utilizados na industria da construção mecânica podem ser classificados com o sistema de codificação SAE/AISI que usa em geral quatro algarismos na forma ABXX onde:

A e B - números que identificam os principais elementos de liga presentes no aço e seus teores dados em porcentagem de peso.

XX - indicam a porcentagem em peso de carbono do aço multiplicado por 100.

Isso significa dizer que um aço identificado como 1045 contém 0,45 % em peso de carbono em sua composição química.

Quando a letra B aparece entre os dois primeiros números e os dois últimos indica que o aço tem um teor de boro no mínimo 0,0005% em peso (o boro, quanto presente no aço em teores muito baixos, facilita a têmpera do aço, aumentando a sua resistência).

Quando o teor de carbono excede 1% o sistema admite a utilização de cinco algarismos. O aço prata, utilizado principalmente na fabricação de anéis, esferas e roletes de rolamentos, pois apresenta uma dureza elevada, é codificado como 52100 o que corresponde a, 1,5% Cr e 1% de carbono.

| Designação | TIPO DE AÇO |
| --- | --- |
| SAE | AISI |  |
| 10XX | C10XX | Aços carbono comuns |
| 11XX | C11XX | Aços de usinagem (ou corte) fácil, com alto S |
| 13XX | 13XX | Aço manganês com 1,75% de Mn |
| 23XX | 23XX | Aços Níquel com 3,5% de Ni |
| 25XX | 25XX | Aços Níquel com 5,0% de Ni |
| 31XX | 31XX | Aços Níquel Cromo com 1,25% de Ni e 0,65% de Cr |
| 33XX | E33XX | Aços Níquel Cromo com 3,5 % de Ni e 1,55 Cr |
| 40XX | 40XX | Aços Molibdênio com 0,25% de Mo |
| 41XX | 41XX | Aços Cromo Molibdênio com 0,50% ou 0,90% de Cr e 0,12% ou 0,20% de Mo |
| 43XX | 43XX | Aços Níquel cromo com molibdênio com 1,80% de Ni e 0,20% ou 0,25% de Mo |
| 46XX | 46XX | Aços Níquel Molibdênio com 1,55% ou 1,80% de Ni e 0,20% ou 0,25% de Mo |
| 47XX | 47XX | Aços Níquel Cromo Molibdênio com 1,05%de Ni, 0,45% de Cr e 0,20 de Mo |
| 48XX | 48XX | Aços Níquel Molibdênio com 3,5 % de Ni e 0,25% de Mo |
| 50XX | 50XX | Aços cromo com 0,28% ou 0,65% de Cr |
| 50BXX | 50BXX | Aços cromo boro com baixo teor de Cr e no mínimo 0,0005% de B |
| 51XX | 51XX | Aços cromo com 0,80 a 1,05% de Cr |
| 61XX | 61XX | Aço cromo vanádio com 0,8 ou 0,95% de Cr a 0,1% ou 0,15% de v |
| 86XX | 86XX | Aços níquel molibdênio com baixos teores de Ni, Cr e Mo |
| 87XX | 87XX | Idem |
| 92XX | 92XX | Aço silício manganês com 0,85% de Mn e 2,0% de Si |
| 93XX | 93XX | Aços silício manganês com 3,25% de Ni, 1,20% de Cr e 0,12% de Mo |
| 94BXX | 94BXX | Aço níquel cromo molibdênio com baixos teores de Ni, Mo e no mínimo 0,0005% de B |
| 98XX | 98XX | Aço níquel cromo molibdênio com 1,0% de Ni,0,80 de Cr e 0,25% de Mo |
| Sistema de codificação SAE/AISI |