PMT 3426    Processos Metalúrgicos I

1ª Lista de Exercícios - 2018

1. Calcular o mínimo consumo de energia necessário para secar uma tonelada de cromita contendo 6% de umidade, e a porcentagem desta energia empregada no aquecimento da cromita. Calor específico da cromita: 0,8 kJ/kg.K.

2. Calcário é calcinado em forno rotativo que queima gás natural, e opera em regime estacionário, produzindo 280 toneladas de cal por dia. O calcário carregado no forno tem composição 96 % CaCO3, 2% SiO2, 1% Fe2O3 e 1% H2O, em massa. Calcule: a) a taxa horária de carregamento de calcário; b) a composição da cal obtida

3. Sulfeto de zinco é ustulado à morte com ar. Calcule a) o calor de reação a 298 K; b) o excesso ou deficiência de calor para o processo, se a reação for efetuada com ar, estando inicialmente os reagentes a 25°C e ao final os produtos a 900°C.

Dados: Calor de formação a 298 K: ZnS: -201,5 kJ/mol

ZnO: -347,8 kJ/mol

SO2: -296,6 kJ/mol

Reação:  2 ZnS + 3 O2 = 2 ZnO + 2 SO2

Calores específicos: ZnO: 41,8 J/mol/K; SO2: 50,0 J/mol/K; N2: 31,0 J/mol/K

Pesos atomicos: Zn: 65,4; S = 32; O = 16; N = 14.

4. Monóxido de carbono é queimado a 25 °C com 20% de excesso de ar sobre o valor estequiométrico. Sabendo que para a reação

CO + 1/2 O2 = CO2

o calor de reação é de 282,4 kJ, calcular a máxima temperatura possível de ser atingida pelos produtos de combustão, dados:

Capacidades térmicas médias: (J/mol/°C); N2= 31; CO2 = 48; O2 = 33.

5. Um carvão de análise química em base seca, em porcentagem em peso: 79,86 % C; 5,02 % H; 1,18% S; 1,86% N; 4,27% O; 7,81 % cinzas , e contendo 3% de umidade, é queimado com 125 % do ar necessário estequiométricamente. Determinar a temperatura máxima que poderia ser atingida pelos produtos de combustão (temperatura teórica de chama) estando o ar e o carvão inicialmente a 25°C.

Dados:

Dulong: PCI = 338 C+ 1423 (H-O/8)+ 92 S  - 24,4 (9H+M)   kJ/kg

Capacidades térmicas médias (J/mol/°C)

SO2 = 50;  H2O = 38; N2 = 31; CO2 = 48; O2 = 33