LISTA DE EXERCÍCIOS DE FADIGA

Obs: Para resolução dos exercícios é preciso consultar tabelas e dados do livro:

  - Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture and Fatigue. Norman E. Dowling.

- Corpos de prova de uma liga de Al 2024 foram carregados axialmente com tensão media igual a zero e os resultados são apresentados na Tabela I abaixo.

- Determine os parâmetros A e B da curva S-N para este material.

- Caso o histórico de carregamentos apresentados na figura abaixo for aplicado, quantas repetições do histórico de carregamentos serão necessárias para causar falha do componente? Caso o projeto necessite de no mínimo 500 repetições, quais seriam os fatores de segurança em tensão e em vida?

Tabela I:

- Um eixo circula feito de aço SAE 4142 (450 HB) é carregado axialmente e possui uma variação de diâmetro. As dimensões como definidas pela Figura são d1=15 mm, d2 = 18 mm e  = 1 mm, sendo que o raio de concordância é retificado (grounded).

- Usando as estimativas de Juvinal determine os fatores de segurança em vida e em tensão se uma vida de 30000 ciclos é esperada, sendo Pmin = 0 e Pmax = 70 kN.

- Caso o projeto deseja um fator de segurança de 1,7, está o projeto adequado. Caso não apresente uma solução e execute-a usando o mínimo possível para atender este fator de segurança.

- Caso este componente seja carregado com um histórico de carregamento como apresentado abaixo, determine o número de repetições que pode ser aplicado até a falha do mesmo. Caso o projeto exija uma vida de 100 repetições quais são os fatores de segurança em vida e em tensão?

4) Uma placa de liga de Al 2024-T4 com entalhes laterais duplos como mostrado na figura abaixo, apresenta como dimensões: w1=38,1; w2= 57,15, t= 2,29 e = 8,06 mm. Esta placa quando submetida a carregamentos trativos de amplitudes constante, tem uma relação Amplitude de Tensão – Vida (S-N) da forma Sar = A(Nf)B, onde Sar é fornecida pela relação de SWT. Assuma que esta placa será colocada na asa de uma aeronave que é carregada repetidamente em serviço com a história de carregamento mostrada abaixo.

  - Estime o número de repetições da história de carregamento apresentada que será necessária para causar a falha da placa.

  - Se 200 repetições da história de carregamento são esperadas serem suportadas pela placa durante o seu tempo em serviço, qual será o fator de segurança em vida?

5) Uma placa com entalhes laterais duplos é fabricada de uma liga de Al 7075-T6 e é carregada axialmente como apresentado na tabela 10.22 abaixo, para diferentes combinações de Smax e Sm.

As dimensões do corpo de prova são como as apresentadas na Figura abaixo, onde w1=38,1, w2=57,15, t= 2,19 e =1,45 mm. A tensão limite de escoamento para este material é de 521 MPa e a tensão limite de resistência é de 572 MPa. Considere a relação de SWT para o efeito da tensão média.

    - Usando a relação de Goodman coloque em gráfico Sar versus Nf para todos os dados da tabela 10.22. Comente a correlação dos dados com m =0 com os outros dados.

    - Repita a) usando agora SWT.

    - Compare o dado obtido com os apresentados na tabela 10.40(b)

DADOS: