ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

Departamento de Engenharia de Materiais

# SMM 176 – Fadiga e Fratura dos Materiais

- Um componente aeronáutico é fabricado de uma liga de Al AA2024-T3 e tem a forma de chapa de 3 mm de espessura com uma fileira de rebites e tem as dimensões conforme apresentados na Figura 8.24, sendo 2b=24 mm e d=4 mm. Muitos dos furos de rebites tem trincas iniciando a partir de lados opostos, sendo o comprimento inicial l0=0,5 mm.

  - Se este componente for carregado com um ciclo de tensões com Smin=8,5 e Smax=28 MPa, quantos ciclos seriam necessários para que a trinca cresça até lf= 4,0 mm.

Se este componente é carregado em um dos lados com o histórico de carregamentos da Figura E10.6.

  - Determine o tamanho da trinca a, que causará a fratura do componente?

  - Calcule a vida do componente considerando a solução aproximada e considerando a função geometria como a média entre os valores máximo e mínimo para a função.

  - Calcule a vida considerando o método de integração numérica e comente correlacionando os resultados obtidos no item c).

Para o método da integração numérica use a regra de Simpson.

Deve ser considerado os 3 tamanhos consecutivos de trinca aj, aj+1 e aj+2, sendo j=0,2,4,...., (n-2) onde n é par. Use n = 6

Equação do tamanho da trinca para colapso plástico:

Para o caso de fratura frágil:

F() = [1/((seno())0,5]+ (0,5*tang(./2))0,5

| a, mm | b |  | ()/2 | (seno())0,5 | (0,5*tang(*/2))0,5 | F() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 0,250 | 0,788 | 0,394 | 0,8418 | 0,4558 | 1,644 |
| 3,5 | 0,292 | 0,919 | 0,459 | 0,8915 | 0,4973 | 1,619 |
| 4,0 | 0,333 | 1,050 | 0,525 | 0,9314 | 0,5382 | 1,612 |
| 4,5 | 0,375 | 1,181 | 0,591 | 0,9618 | 0,5790 | 1,619 |
| 5,0 | 0,417 | 1,313 | 0,656 | 0,9833 | 0,6205 | 1,638 |
| 5,5 | 0,458 | 1,444 | 0,722 | 0,9960 | 0,6635 | 1,668 |
| 6,0 | 0,500 | 1,575 | 0,788 | 1,0000 | 0,7086 | 1,709 |
| 6,5 | 0,542 | 1,706 | 0,853 | 0,9954 | 0,7568 | 1,761 |
| 7,0 | 0,583 | 1,838 | 0,919 | 0,9822 | 0,8093 | 1,827 |
| 7,5 | 0,625 | 1,969 | 0,984 | 0,9601 | 0,8675 | 1,909 |
| 8,0 | 0,667 | 2,100 | 1,050 | 0,9291 | 0,9336 | 2,010 |
| 8,5 | 0,708 | 2,231 | 1,116 | 0,8887 | 1,0107 | 2,136 |
| 9,0 | 0,750 | 2,363 | 1,181 | 0,8382 | 1,1036 | 2,297 |
| 9,5 | 0,792 | 2,494 | 1,247 | 0,7768 | 1,2203 | 2,507 |
| 10 | 0,833 | 2,625 | 1,313 | 0,7028 | 1,3757 | 2,799 |

DADOS:

# Text boxes

Equação de Walker