# Química dos Materiais Aplicada à Engenharia Elétrica (PMT 3131)  -  EPUSP

RELATÓRIO - TENSOATIVOS

Medida da tensão superficial, determinação da CMC e aplicação de tensoativos industriais

TURMA DE LABORATÓRIO__________   EQUIPE_____________      DATA____________

| NOME | N. USP | NOME | N.USP |
| --- | --- | --- | --- |

- MEDIDAS DA TENSÃO SUPERFICIAL E DETERMINAÇÃO DA CMC

1.1 CALIBRAÇÃO OU VERIFICAÇÃO COM ÁGUA DESTILADA

| tensão superficial (mN/m) | K (tab/lido) |
| --- | --- |
| medida 1 | medida 2 | medida 3 | média | tabelado (21 ºC) |  |
| 74,0 | 73,0 | 74,0 |  | 72,4 |  |

Descreva sucintamente como deve ser feita a calibração do equipamento.

Onde fica disponibilizado o valor Tabelado para a tensão superficial da água?

Quais os cuidados que se deve ter com a preparação desta etapa do experimento?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2 MEDIDAS COM TENSOATIVO

Tensoativo:_Nonilfenol etoxilado                                  Caráter: Não iônico

a) MEDIDAS FEITAS PELO GRUPO			Tensiômetro (marca): Kruss

| concentração(g/L) | tensão superficial (mN/m) |
| --- | --- |
|  | medida 1 | medida 2 | medida 3 | média | média corrigida |
| 5,0 x 10-4 | 72,0 | 72,0 | 73,0 |  |  |
| 1,0 x 10-3 | 66,5 | 67,0 | 69,0 |  |  |
| 5,0 x 10-3 | 52,5 | 54,0 | 56,5 |  |  |
| 1,0 x 10-2 | 50,0 | 51,0 | 50,0 |  |  |
| 5.0 x 10-2 | 37,5 | 38,5 | 39,0 |  |  |
| 1,0 x 10-1 | 35,0 | 35,0 | 37,0 |  |  |
| 5,0 x 10-1 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |  |  |
| 1,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |  |  |
| 5,0 | 35,0 | 34,0 | 34,0 |  |  |
| 10,0 | 35,0 | 35,0 | 36,0 |  |  |

Construir o gráfico de γ vs log (concentração).

Determinar graficamente a CMC.

Esquematize a situação da interface quando a CMC é atingida. O que ocorre com o excesso de tensoativo em excesso?

Pesquise na internet o valor da tensão superficial da água em função da variação da temperatura. Correlacione os valores encontrados com a variação das forças de atração secundárias em função da temperatura. (É obrigatório citar o site onde foram encontrados os resultados apresentados assim como o dia em que foi feita a pesquisa)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

2. TESTES DE UMECTAÇÃO, CORRIDA DE CORANTE E ESPALHAMENTO

2.1 Teste de umectação de tecido cru (barbante) na presença e na ausência de tensoativo não iônico

O segundo teste consiste em colocar um barbante sobre a superfície da água colocada em provetas graduadas. Foram adicionadas quantidades crescentes de tensoativo nas diversas provetas. Todas as provetas têm a mesma forma e volume de líquido.

Com uso de um cronômetro deve-se marcar o tempo para que o barbante atinja o fundo da proveta.

O barbante é composto de fibras, que são moléculas orgânicas.

| Conc. de tensoativo (g/L) | Tempo (segundos) |  | Conc. de tensoativo (g/L) | Tempo (segundos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 33,0 |  | 6 | 10,0 |
| 4 | 12,0 |  | 10 | 9,0 |

Considerando as propriedades dos tensoativos, o que se pode concluir a partir deste teste? Por quê, ao aumentar a concentração de tensoativo na água diminui o tempo para o barbante atingir o fundo da proveta?

Considerando que o barbante é leve o suficiente para flutuar sobre a água, o que se espera que aconteça caso o barbante seja colocado na superfície da água pura (sem adição de tensoativo)? Comente.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2 Corrida de corante em tecido cru e tecido submetido previamente a tratamento têxtil com tensoativos

Neste teste duas tiras de tecido, uma tratada com tensoativos e outra não tratada (tecido cru), são presas cada uma em uma vareta de vidro. As tiras presas são suspensas, e apenas a parte inferior de cada uma delas toca um recipiente contendo água e um corante (o corante não tem propriedades tensoativas e serve apenas para dar cor à água).

Aciona-se o cronômetro e mede-se a altura que a água sobe em cada uma das tiras nos períodos indicados na Tabela.

|  | Tempo ( | Altura aproximada (cm) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 30s | 60s | 90s | 120s | 300s |
|  | Tecido tratado | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 8,0 |
|  | Tecido não tratado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

O que pode ser concluído através deste teste? Como o tratamento com o tensoativo modifica as propriedades do tecido?

Qual a propriedade dos tensoativos que proporciona a interação das moléculas de água com o tecido?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3 Teste de espalhamento de corante sobre tecido cru e tecido tratado com tensoativos

Neste teste uma gota de água com corante é depositada com uma pipeta na superfície de um tecido tratado com tensoativo e de um tecido não tratado. Mede-se a área da mancha após o espalhamento da gota.

|  | Área da mancha (mm2) |
| --- | --- |
| Tecido tratado | 1.275 |
| Tecido não tratado | 0 |

O que pode ser concluído através deste teste?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Qual a diferença entre uma superfície hidrofóbica e uma hidrofílica? O que ocorre em cada uma dessas superfícies se depositarmos uma gota de água? Justifique baseado em seus conhecimentos sobre ligações secundárias.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. EMULSÕES ÓLEO EM ÁGUA (O/A) E ÁGUA EM ÓLEO (A/O).

Defina o que são emulsões (aconselha-se que sejam complementadas as informações disponibilizadas na apostila de laboratório – o grupo tem que apresentar a referência da fonte onde a informação complementar foi obtida)

Defina o que é HLB?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Qual deve ser o HLB do tensoativo se quisermos preparar uma emulsão água em óleo (A/O) e óleo em água (O/A)? Justifique a sua escolha.

|  | Emulsão A/O | Emulsão O/A |
| --- | --- | --- |
| Tensoativo(s) escolhido(s) |  |  |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

# Text boxes

EXPERIÊNCIA 3