SEM 5908 - MATERIAIS DE ENGENHARIA - LISTA DE EXERCÍCIOS

- Justifique: Um material de engenharia é aquele que apresenta alta resistência mecânica e boa ductilidade. Coloque na sua justificativa o que seria o material Ferro Fundido Branco.

- O que é microestrutura de um material?  Como você a observa em três dimensões. Ler capitulo 13 do livro do Padilha.

- Com relação a tabela periódica, utilizá-la para explicar:

a) Solução sólida substitucional e intersticial. Obs: consulte o capitulo 7 do livro para ajudá-lo na resposta.

b) Resistência ao escoamento por solução sólida. Por que ela é aumentada?

c) Mistura 50% de Ferro e 50% de Molibdênio: Dê sua opinião a respeito do produto obtido. Ver tabela 7.2 do livro

d) Justifique que o aço inoxidável Austenítico forma uma solução sólida de um só tipo de empacotamento.

04- Justifique:  tipo de ligação – material.

Iônica/covalente – material cerâmico

Covalente – material polimérico

Metálica – material metálico

05- Por que uma lâmpada emite luz quando acesa?

06- Relacione o ponto de fusão de um material com a sua energia de ligação.

07- Relacione o módulo de elasticidade de um material com sua energia de ligação.

08- Por que a luz não atravessa uma chapa fina de metal?

09- Os metais tem pequena propensão para formarem sólidos amorfos ao se solidificarem ( justifique)

10- Assunto:  direções e planos cristalográficos

10.1- Utilize um dos sólidos de Bravais e indique suas direções e planos cristalográficos, com maiores potenciais para escorregarem, ou seja, os planos de maior densidade atômica.

10.2- Refazer os exemplos da pagina 78 e 79, Figura 5.1 e 5.2 do livro do Padilha.

10.3- Observe a tabela 5.1.do livro; para o cristal cúbico temos que usar uma expressão diferente para o cristal tetragonal para determinar a distancia interplanar Comente a respeito.

10.4- Desenhe em uma célula cúbica as seguintes direções [100]; [001];[110]; [111]; [1Ī0] e [2Ī0].

10.5- Desenhe em uma célula cúbica os seguintes planos cristalográficos: (100); (001); (110); (111); (1Ī0)e (2Ī0).

11- Determinação da estrutura cristalina.

11.1- Explique com as suas palavras, a possibilidade em determinar o parâmetro de grade de um dos sólidos de Bravais, utilizando a técnica de Raio X

11.2- Explique o gráfico intensidade de Raio X-  ângulo de difração 2Ѳ.

11.3- No exercício de numero 5, pagina 100 (resolvido), explique o fato de obter o difratograma do Chumbo utilizando a radiação CuK2( = 1,5418).

12- Caso coloco a Radiação de Cobalto com comprimento de onda de 1,790260Å, mudaria o traçado do difratograma do exercício de numero 5? Justifique.

13- Comente os três tipos de defeitos existente em um policristal.

12a - Defeito de Ponto.

12b - Defeito de superfície (contorno de grão).

12c - Defeitos de linha (discordância)

14 -  Explique como ocorre a deformação plástica em um cristal perfeito ( ver página 145 do livro)

15 - Explique como ocorre a deformação plástica em um policristal. Observe que neste tipo de material temos os três tipos de defeitos.

16 - Justifique: Por que as propriedades Mecânicas depende da microestrutura e as propriedades Físicas não

17 - Você pode prever um material que tenha valores de tensão de escoamento e valores de deformação equivalentes a um Aço de média resistência ?

18 - Por que os Metais (ligas de ferro) são mais utilizados que os materiais cerâmicos e poliméricos, embora tenham energia de ligação relativamente menor.

19 - Como é calculado o módulo de elasticidade utilizando ensaio de tração. Observe que as propriedades mecânicas dependem da microestrutura e o módulo de elasticidade é uma propriedade física que não depende da microestrutura.

20 - Descreva o tratamento térmico de recuperação, recristalização e crescimento de grão. Dê um exemplo que utilizara este tratamento térmico.

21 - Quais as diferenças entre os mecanismos de resistência dos metais: solução sólida, contorno de grão, transformação de fase e encruamento.

- Discuta:  No estado de equilíbrio utiliza o diagrama Ferro Carbono ( Aço ao carbono comum ou Aço liga no estado recozido) e fora do equilíbrio ( Ex. Temperado, Normalizado), utiliza as curvas T T T.para determinar o campo das fases.

- Como é possível transformar uma chapa de aço AISI 1010 de 100mm de espessura em outra com 0,1mm de espessura sem destruir a estrutura cristalina.

24 Existe algum “caminho” capaz de destruir a estrutura cristalina?

25 - Justifique:

a) Uso um Aço AISI 1040 para fabricar um Parafuso.

b) Uso um Aço AISI para fabricar Martelos.

c) Uso de um Aço AISI 4340 para Buchas.

d) Uso um Aço AISI 6150 para Eixo, Pistões, Engrenagens.

26 - O que diferencia um Aço ferramenta de uma Aço ao carbono comum?

27 - Assunto: Mudança de volume devido as modificações dos microconstituintes, sob aquecimento ou resfriamento: que isto pode acarretar no processo de fabricação de uma peça.

28 – Dê um palpite como posso projetar um dispositivo destinado a ser um reservatório térmico, com auxilio de um material que mude de fase, com o aumento da temperatura.

29 – O grafite tem excelentes condutividade elétrica (embora somente no plano das placas de átomos compactos). O diamante tem condutividade pobre: de fato, ele é um excelente isolante. Explique esta diferença marcante de comportamento em termos de número de elétrons de valência usados para a ligação covalente nas duas estruturas. Qualquer elétron de valência não usado age como um elétron livre em um metal.

30 – A freqüência com que duas posições adjacentes de uma molécula longa experimentam a rotação parcial em relação a sua ligação C-C é importante para determinar o comportamento dos polímeros. Qual dos seguintes materiais você espera que tenha a maior freqüência de rotação? (a) um polímero cristalino, (b) um polímero fundido, (c) um polímero elastomérico, (d) um polímero vítreo.

31 – O número de vizinhos mais próximos de um dado íon (ou átomo) é seu número de coordenação. (a) Qual é o número de coordenação do íon Cl- no CsCl? E do íon Cs+? Por que os íons Si4+ e O – do SiO2 têm diferentes números de coordenação?

32 – Quando são misturadas partes iguais dos dois componentes da resina epóxi, a mistura inicial endurece em cerca de cinco minutos. (a) como você mudaria a proporção dos ingredientes se precisasse de um tempo mais longo antes do endurecimento? (b) explique esta mudança de comportamento em termos do processo de polimerização e do grau de polimerização.

33 – É preciso 10g de óxido de cálcio em uma formulação cerâmica, quanto devo adicionar em massa de Carbonato de Cálcio?

34) Alguns implantes de quadril são feitos com a haste em liga de titânio, esfera de alumina e acetábulo em polietileno de ultra alto peso molecular.

a) 	Justifique a seleção dos três materiais.

- Porque se aplica a esfera em material cerâmico,

- Será ela do tipo monocristalina ou policristalina.

35) Quanto a classe de polímeros responda:

a) Porque se aplica polímero como acetábulo no implante de quadril e não se aplica como esfera.

b) o que você entende por cristalinidade nos polímeros e qual a relação que se tem com os reticulados de bravais.

c) porque a elongação de polímeros é relativamente mais alta que das outras classes de materiais.

36) Um copolímero ABS contém frações iguais em peso de cada componente polimérico. Qual é a fração molar de cada componente? Faça desenho esquemático de sua mocromolécula

Dados: existem 6 átomos de carbono e 5 de hidrogênio associados ao anel benzeno.

C=12,01 g/mol; H=1,008 g/mol; N=14,01 g/mol

37) Calcule o fator de empacotamento:

a)  para um metal cfc.

b) e para o NaCl (cfc)?

38) Na queima de 5kg de caulinita, Al2(Si2O5)(OH)4, em um forno de laboratório para produzir uma cerâmica de aluminossilicato, quanto H2O é liberado?

39) O coeficiente de expansão térmica da alumina é 7,4x10-6 m/m.ºC. Qual é variação de temperatura seria necessário para produzir uma tensão linear de 150 MPa.

40) Calcule o módulo do compósito para 20 vol% de uísqueres de SiC em um matriz de Al2O3. Suponha que o módulo seja exatamente o meio caminho entre os valores de isotensão e isodeformação.