UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO

DEPARTAMENTO DE MATERIAIS DENTÁRIOS E PRÓTESE

Disciplina de Propriedades Físico-Químicas e Mecânicas dos Materiais Odontológicos

ROTEIRO PARA AULA PRÁTICA

GESSOS ODONTOLÓGICOS TIPO II e III

DATA: 13/08/2021

1. Descrição das atividades:

Serão manipulados os gessos odontológicos tipo II e III. Os exercícios de manipulação seguem descritos abaixo:

1.1. Gesso Tipo II – TRABALHO INDIVIDUAL

- Manipulação, inserção na matriz de PVC e determinação do tempo de trabalho e tempo de presa

  - Relação Água/Pó determinada pelo fabricante (0,50)

    - Para 30g do pó: 15mL de água

1.2. Gesso Tipo III – TRABALHO INDIVIDUAL

- Manipulação, inserção na matriz de PVC e determinação do tempo de trabalho e tempo de presa

  - Relação Água/Pó determinada pelo fabricante (0,33)

    - Para 30g do pó: 9,9mL de água

1.3. Durante as atividades de manipulação dos gessos o aluno deverá:

- Observar as características do material antes e após a manipulação (forma de apresentação, cor, consistência final).

- Observar os principais cuidados que se deve ter durante a manipulação e as possíveis dificuldades na manipulação do material.

- Verificar os tempos de trabalho e presa.

- Observar se o tempo de trabalho foi suficiente para aplicação.

- Praticar e familiarizar-se com a manipulação do material.

2. Upload das Imagens no e-Disciplinas:

2.1. Fotografia do instrumental: inserir imagem dos instrumentais utilizados para a manipulação do gesso tipo III, incluindo o volume de água proporcionado.

2.2. Fotografia do gesso tipo III inserido na matriz de PVC.

ATENÇÃO: Fotos na HORIZONTAL!