DADOS PARA RELATÓRIO DA EXPERIÊNCIA 4 – OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE REVESTIMENTOS METÁLICOS

Turma 23

- Eletrodeposição: ZINCO

| Desengraxamento | Deposição (Zincagem) |
| --- | --- |
| Substrato | Tempo (min) | Corrente (A) | Tempo (min) | Corrente (A) |
| Aço | 5 | 1,17 | 15 | 0,24 |

- Dados de massa:

| Massa inicial (substrato): | 20,7729 g | Massa final (substrato + depósito): | 20,8466 g |
| --- | --- | --- | --- |

- Cálculo da Eficiência Catódica (η):

Onde:  I = corrente utilizada na deposição

t = tempo de deposição do metal

MA metal = massa atômica do metal em gramas

| MA Zn = 65,41 g/mol | Zn2+ + 2e- Zn | F = 96500 Coulombs/mol de elétrons |
| --- | --- | --- |

- Espessura do Revestimento: Zinco

| Medida 1 (µm) | Medida 2 (µm) | Medida 3 (µm) | Medida 4 (µm) | Medida 5 (µm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,58 | 8,58 | 8,45 | 8,41 | 8,41 |

- Eletrodeposição: CROMO

| Desengraxamento | Deposição (Cromação) |
| --- | --- |
| Substrato | Tempo (min) | Corrente (A) | Tempo (min) | Corrente (A) |
| Aço | 5 | 1,17 | 50 | 7,0 |

- Dados de massa:

| Massa inicial (substrato): | 21,4242 g | Massa final (substrato + depósito): | 21,5706 g |
| --- | --- | --- | --- |

- Cálculo da Eficiência Catódica (η):

Onde:  I = corrente utilizada na deposição

t = tempo de deposição do metal

MA metal = massa atômica do metal em gramas

| MA Cr = 52,00 g/mol | Cr6+ + 6e- Cr | F = 96500 Coulombs/mol de elétrons |
| --- | --- | --- |

- Espessura do Revestimento: Cromo

| Medida 1 (µm) | Medida 2 (µm) | Medida 3 (µm) | Medida 4 (µm) | Medida 5 (µm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,5 | 9,2 | 8,7 | 9,0 | 9,5 |

Série Galvânica – Experimento realizado no dia da gravação:

Tabela com os dados de Ecorr para os diferentes metais em solucao HCL 3molL

| Tempo (min) | 0 | 2 | 4 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe0 | -0,426 | -0,394 | -0,395 | -0,396 |
| Al0 | -0,876 | -0,843 | -0,838 | -0,835 |
| Pb0 | -0,508 | -0,516 | -0,516 | -0,517 |
| Zn0 | -1,007 | -1,010 | -1,010 | -1,005 |

Tabela com dados da série galvânica (tabela da lousa):

|  | Bolhas (S/N) | Ecorr (V) Ag/AgCl | E0EPH (V) | EEq. EPH | Ecorr EPH (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe0 | S | -0,396 | -0,440 | -0,617 | -0,199 |
| Al0 | S | -0,835 | -1,660 | -1,780 | -0,638 |
| Pb0 | N | -0,517 | -0,126 | -0,304 | -0,320 |
| Zn0 | S | -1,005 | -0,763 | -0,941 | -0,808 |

Determinacao do E eq  x EPH  dos metais na solucao de HCl usand ao Equacao de Nernst