ESCOLA POLITÉCNICA DA USP

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA

PQI-5760 – Corrosão na Indústria Química: Mecanismos e Prevenção.

Profa. Responsável: Idalina Vieira Aoki

PRIMEIRA LISTA DE EXERCÍCIOS - 30. Quadrimestre de 2021

- Estabeleça as diferenças conceituais entre potencial de equilíbrio, potencial misto, potencial de corrosão e potencial em circuito aberto. Faça uma tabela apontando as diferenças. Faça um desenho esquemático mostrando como você mediria o potencial de eletrodo de um metal num determinado meio. Como você chegaria à conclusão sobre se o potencial medido corresponde ao potencial de equilíbrio do metal ou ao seu potencial de corrosão?

- Apresentam-se, a seguir, vários sistemas onde a corrosão pode ou não ocorrer. Responda, justificando, em quais deles ocorre corrosão do metal.

- Cobre mergulhado em água aerada.

- Cobre mergulhado em H2SO4 0,5M, desaerado.

- Cobre mergulhado em H2SO4 0,5M contendo 0,02M de Fe+3.

- Folha de flandres (aço estanhado) que constitui a embalagem metálica de palmito em conserva que se encontra numa solução aquosa de NaCl 5% em pH=2,0. Discutir as situações: lata fechada (sem O2) e lata aberta (presença de O2). Dados:

E0Cu+2/Cu= 0,337V ;    E0Fe+3/Fe+2= 0,701V;          E0H+/H2= 0,0V

E0Fe+2/Fe= -0,44V;      EO2/OH- = 1,22 - 0,059pH;    E0Sn+2/Sn= -0,136V

Considerar a concentração dos íons não especificados no meio como sendo 10-6M.

- Considerando unitários os coeficientes de atividade, calcule a velocidade de corrosão de zinco puro em solução unimolar de ZnCl2 para pH=3. Dados: para Zn: i0= 10-5A/cm2, ba= 0,03V/decada; E0Zn+2/Zn= -0,763V; para H2 sobre zinco: : i0= 10-11A/cm2 , bc= ǀ0,12ǀV/decada. Expresse essa velocidade de corrosão em A/cm2, mg/cm2h e em mpy. Dados : MAZn= 65,37g/mol; (Zn= 7,14g/cm3;

Zn+2  + 2e (Zn.

- Num estudo de avaliação da agressividade de um certo meio para aço carbono, encontraram-se os seguintes valores: Densidade de corrente de corrosão= 1.10-5A/cm2; potencial de corrosão de -500mVxECS. Pergunta-se: a) se o desgaste máximo permitido para o aço no meio em questão é de 4mpy, é possível aprovar o emprego do aço para o meio testado acima? b) se o referido aço for polarizado nesse meio a um potencial de -700mVxECS, ele estará protegido da corrosão? Por quê?

Dados:

E0Fe+2/Fe= -0,44V;   [Fe+2] = 10-6M; F= 96500C; MAFe= 55,85g/mol; (Fe= 7,84g/cm3

O potencial do eletrodo de referência ECS é 0,242V x EPH

- Se uma tubulação de cobre está em contato com uma solução contendo 10-6M de íon ferroso, e nessa tubulação é inserido um componente de aço, determine qual a concentração de íon ferroso, necessária para que o aço se torne menos ativo que o cobre? Comente o resultado obtido. Dados: EoCu+2/Cu= 0,35V; EoFe+2/Fe = -0,44V.

- Na liberação de hidrogênio sobre ferro, numa solução 1M de HCl, bc= |0,15V|/decada, : i0= 10-6A/cm2, qual o valor da corrente catódica se a sobretensão para a liberação de hidrogênio é de 0,45V. Qual o valor de  Ecorr  e de icorr?

- Qual a densidade de corrente anódica para a dissolução de ferro numa solução com atividade unitária do íon ferroso quando o potencial do ferro for igual a –0,40V? Admitir  i0= 10-8A/cm2 e ba = 0,06V/decada.

- Se os valores para a densidade de corrente de troca para a liberação de H2 sobre chumbo e sobre níquel são, respectivamente:  10-13A/cm2  e 10-7A/cm2, qual desses metais apresentará maior resistência à corrosão em meio ácido? Responder fazendo uso de curvas de polarização com densidade de corrente em escala linear e logarítmica.

- O potencial de um eletrodo de ferro, quando polarizado como cátodo, é –0,650V em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio. O pH do eletrólito é 3,0. Qual o valor da sobrevoltagem para desprendimento de hidrogênio sobre o ferro?