DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA - ESCOLA POLITÉCNICA DA USP

PQI-5760- Corrosão na Indústria Química: Mecanismos, Diagnóstico e Prevenção

# SEGUNDA LISTA DE EXERCÍCIOS – 2021

- Construir o diagrama de Pourbaix para um dos seguintes metais: zinco, alumínio, cobre, estanho, níquel ou titânio. Partir dos dados de energia livre de formação das espécies envolvidas nos equilíbrios químicos ou eletroquímicos. Não copie o diagrama do Atlas de Pourbaix, que se encontra na biblioteca da Eng. de Materiais e Metalúrgica. Ele deve servir como informação de como o diagrama irá ficar. Os dados de energia livre de formação das espécies podem ser tirados dele.

- Você está recebendo um arquivo excel com os dados registrados no levantamento de uma curva de polarização, num trecho de potenciais que caracteriza as chamas curvas de Tafel. Obtenha a curva e determine o icorr, densidade de corrente de corrosão e transforme o valor encontrado para perda de massa (g/cm2h) e perda de espessura (mm/ano). Para determinar o icorr leve em conta os critérios de validade para tal: sobretensão de 30mV em torno do Ecorr; trecho linear ao menos por uma década da escala log. Primeiro tentar determinar o ponto de encontro entre as retas de Tafel anódica, catódica e a linha horizontal do Ecorr. Se não der certo usar apenas o encontro da reta catódica de Tafel e a horizontal no Ecorr.

- Tem-se uma curva de polarização num trecho de –20 a +20mV em torno do Ecorr de um aço carbono em meio ácido, como a mostrada abaixo. Determine a velocidade de corrosão primeiro em termos de icorr e depois em perda de massa e perda de espessura, usando os dados da planilha excel fornecida.

Obs.: a lista dever ser feita individualmente; evite cópias, pois elas são facilmente reconhecidas.