# Aula 1

### Corrosão

### Definição, Importância e Terminologia

# 1. Definição

Corrosão é o processo em que um metal ou liga metálica, usado como material de construção, é transformado do estado metálico para uma forma combinada (produto de corrosão), por uma interação com o meio onde está inserido, levando-o à falha em serviço.

# A interação entre o metal e o meio pode ser de natureza química ou eletroquímica e estar associada a esforços mecânicos.

# Uma outra conceituação, simples, diz que a corrosão é o processo inverso do processo metalúrgico extrativo (vide figura 1.1). Parte-se do metal e tem-se como resultado da interação deste com o meio onde está inserido, o produto de corrosão, uma forma combinada do metal. Esse processo é espontâneo, podendo haver liberação de energia, pois o conteúdo energético do produto de corrosão é menor que o do metal de partida.

# Embora a conceituação de corrosão abranja todos os materiais, aqui será tratada apenas a corrosão metálica envolvendo metais e suas ligas.

Figura 1.1

# 2. Importância Sócio-Econômica

# Sendo a corrosão um processo destrutivo e presente em boa parte dos setores das atividades humanas, assume importância social e econômica para todos os cidadãos, desde um médico quando tem que escolher o material para a confecção de implantes ortopédicos ou mesmo de material de uso cirúrgico, até uma senhora dona-de-casa que tem que conviver com eletrodomésticos que apresentam falhas de funcionamento ou de estética pelo fato destes produtos não atenderem a requisitos mínimos de proteção contra a corrosão.

# 2.1 Importância Social

# A importância social pode ser discutida com relação a três aspectos: segurança, saúde e desenvolvimento tecnológico.

# O aspecto segurança está presente quando se tem que manipular, estocar ou transportar produtos perigosos ou extremamente agressivos à saúde humana, e qualquer falha na escolha de materiais resistentes à corrosão, projeto ou construção de peças e componentes de equipamentos, nesses sistemas, pode resultar em acidentes graves colocando em risco muitas vidas humanas. O mesmo pode ocorrer quando da falha imprevisível de partes críticas de: equipamentos industriais como vasos pressurizados e caldeiras, meios de transporte como automóveis, aviões e navios, e estruturas de edifícios, viadutos e pontes.

# Com relação ao aspecto saúde, pode-se salientar os possíveis problemas advindos da contaminação com íons metálicos de alimentos acondicionados em embalagens metálicas, como consequência da corrosão destas. É preciso lembrar da possibilidade de contaminação da água potável de abastecimento, se materiais metálicos inadequados (construção de tubos ou revestimentos protetores) são usados nas tubulações de distribuição. São conhecidos alguns casos de saturnismo causados pelo emprego inadvertido de tubulações de chumbo – muito comuns alguns anos atrás, na construção de redes de esgotos e águas servidas – no reparo caseiro de trechos de tubulações da rede de água potável. O emprego de ligas não resistentes à corrosão em meio de soro fisiológico, pode causar a rejeição de peças utilizadas em implantes ortopédicos ou odontológicos e, por isso, esforços constantes são despendidos para o desenvolvimento de materiais resistentes à corrosão e biocompatíveis, destacando-se nesse uso, na atualidade, as ligas de titânio.

##### Figura 1.2

# Cilindro de Titânio 99,99% puro, usinado, que se comporta como uma raiz dentária artificial

# Outro aspecto relevante com relação à importância social da corrosão é o desenvolvimento tecnológico que resulta da procura de ligas resistentes e processos de proteção eficiente como revestimentos metálicos, poliméricos, tintas, inibidores etc.

# Também não se pode desprezar os aspectos de conservação de energia e de conservação de reservas minerais, pois sempre que um metal corrói está se jogando a energia que foi empregada na sua obtenção e, como o produto de corrosão não apresenta viabilidade prática ou econômica de ser reciclado, também se contribui para a exaustão das reservas minerais. Um estudo já antigo revelou que se produz 40% a mais de metais para repor as perdas por corrosão e que desse montante, 65% é recuperado pela reciclagem da sucata e 35% é efetivamente perdido na forma de produto de corrosão, de onde o metal é irrecuperável.

# 2.2 Importância Econômica

# Fica mais fácil compreender a importância econômica da corrosão quando se faz o exercício de imaginar a situação hipotética da não existência do fenômeno de corrosão.

# Assim, podemos imaginar que seriam poucos os metais e ligas desenvolvidas, certamente alguns aços e cobre seriam suficientes para atender as necessidades de resistência mecânica e condutividade elétrica. Além disso, não se teria nenhuma grande indústria de tintas, de revestimentos metálicos ou de outro método de proteção qualquer. Uma indústria que não teria se desenvolvido, de forma alguma, seria a indústria aeronáutica, pois dependeu, principalmente, do desenvolvimento de ligas resistentes à corrosão em elevadas temperaturas. A indústria de produção de energia por via nuclear e a indústria de transporte de líquidos e gases por dutos de longa distância também devem seu desenvolvimento aos avanços criados no setor de prevenção contra corrosão. Sabendo-se o quanto essas indústrias representam na geração de riquezas, em nível mundial, pode-se afirmar que, na ausência de corrosão, a economia mundial seria de outro porte.

# Alguns países fizeram levantamentos sobre quanto representavam os custos advindos de corrosão sobre as suas economias. O levantamento feito pelos EUA, em 1975, pelo NBS (National Bureau of Standards) chegou à cifra de 4,2% do PIB, contra os 3,5% a que se chegou na Inglaterra, no famoso relatório Hoar. No Brasil, ainda não se conduziu nenhum estudo desta natureza, e aqui, adota-se a cifra de 3,5% do PIB como a estimativa destes custos. Em 1982, esses custos representavam 126 bilhões de dólares para os norteamericanos.

# É importante ressaltar que esses custos não seriam muito diminuídos se medidas acertadas fossem sempre tomadas na proteção contra a corrosão, pois eles englobam os chamados custos diretos corretivos (aqueles decorrentes de reparos de falhas e substituição de componentes) e os custos diretos preventivos (os decorrentes da aplicação de métodos de prevenção contra corrosão ou de superdimensionamento) e os custos indiretos (provenientes de perda de produto valioso, lucros cessantes em função de paradas na produção e contaminação de produtos etc.).

# 3. Classificação da Corrosão

# Há várias formas de se classificar a corrosão e elas variam de autor para autor. Numa tentativa de mostrar as formas mais comumente adotadas, tem-se:

# quanto ao mecanismo de interação: corrosão química

# corrosão eletroquímica

# quanto à forma de ataque: corrosão uniforme ou generalizada

# corrosão localizada

# quanto à presença de água: corrosão a úmido

# corrosão a seco

# quanto à temperatura: corrosão a baixas temperaturas

# corrosão a elevadas temperaturas (>200ºC)

# Dentre essas formas de classificação, a mais simples e que ajuda na identificação e diagnóstico do tipo de falha ocorrida é quanto à forma de ataque. Essa classificação se baseia no exame visual do componente corroído a olho desarmado ou com o auxílio de uma lupa.

# 3.1 Corrosão Generalizada

# É o ataque uniforme onde a superfície corrói em toda a sua extensão, sem áreas preferenciais de ataque. Pode ser expressa em termos de perda de massa por unidade de área exposta do metal e por unidade de tempo, como: miligramas por decímetro quadrado por dia (mmd) ou qualquer outra unidade do Sistema Internacional de Unidades.

# Em termos práticos, quando se quer dimensionar a parede de um tanque ou a espessura de parede de uma tubulação, a expressão da velocidade de corrosão do metal em termos de perda de massa não ajuda muito e, por isso, é comum se transformarem essas velocidades de corrosão, calculadas ou medidas em termos de perda de massa, em outras que indiquem penetração ou perda de espessura por unidade de tempo, podendo-se utilizar tal velocidade para predizer a vida útil de um equipamento ou dimensionar um novo equipamento para uma dada vida útil desejada. Para tanto, basta dividir a velocidade de corrosão expressa em termos de massa pela massa específica do metal, utilizando unidades coerentes. Assim:

# Perda de Espessura (L/() = Perda de Massa [M/L2.(]

# Massa específica[M/L3]

# A perda de espessura pode ser expressa em unidades do sistema inglês, comumente encontradas nos manuais de corrosão, em ipy (polegadas por ano); mpy (milésimos de polegada por ano); mmpy (milímetros por ano) ou em unidades do S.I. como submúltiplos do metro tal como (m/ano (micrômetros por ano).

# 3. 2 Corrosão Localizada

# É o ataque que se estabelece em áreas preferenciais ou pontos discretos. As formas localizadas de ataque são as mais prejudiciais aos equipamentos pois, embora se tenha menor perda de massa, elas podem levar à perfurações profundas ou mesmo à fratura do metal, comprometendo o desempenho do equipamento, bem como a segurança dos operadores.

# A caracterização da forma de ataque auxilia no esclarecimento da causa e do mecanismo de corrosão, bem como na aplicação de medidas de prevenção e proteção.

# 4. Terminologia Usada na Identificação dos Tipos de Corrosão

# Quando se deseja identificar o tipo de corrosão que deu origem a uma falha, depara-se com inúmeras formas de dar nome ao tipo de corrosão ou falha.

# Em alguns casos o nome da corrosão está associado ao tipo de ataque, ao meio corrosivo, à causa do ataque, aos fatores mecânicos associados à falha e até aos produtos de corrosão. A Tabela 1.1 mostra alguns exemplos de termos empregados.

##### Tabela 1.1 – Terminologia usada na identificação dos tipos de corrosão versus diversos fatores

| TIPO DE ATAQUE | MEIO AGRESSIVO | CAUSA DO ATAQUE | FATORES MECÂNICOS | PRODUTOS DE CORROSÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uniforme | Úmida | Pilha de concentração | Sob tensão | Escurecimento |
| Pite | Seca | Par bimetálico | Sob fadiga | Enferrujamento |
| Intergranular | Atmosférica | Célula ativo passiva | Erosão | Carepa |
| Seletiva | Por imersão | Corrente de fuga | Atrito |  |
| Transgranular | Em solo | Impingimento |  |  |
| Catastrófica | Em água do mar | Fragilização por H2 |  |  |
| Esfoliação | Sais fundidos | Fragilização Cáustica |  |  |
| Filiforme | Microbiológica |  |  |  |
|  | Alta temperatura |  |  |  |
|  | Por metal líquido |  |  |  |

# 5. Principais Tipos de Corrosão

# Os casos mais frequentes de corrosão e responsáveis por boa parcela das perdas econômicas e número de falhas em serviço são listados abaixo:

# Corrosão atmosférica

# Corrosão galvânica

# Corrosão por pite

# Corrosão por aeração diferencial

# Corrosão intergranular

# Corrosão eletrolítica ou por corrente de fuga

# Corrosão seletiva

# Corrosão associada a solicitações mecânicas

# corrosão sob tensão fraturante

# corrosão sob fadiga

# corrosão-erosão

# cavitação

# corrosão por atrito oscilante

# fragilização por metal líquido

# fragilização por hidrogênio

# fratura por álcalis

# Corrosão microbiológica

# Corrosão ou oxidação a temperaturas elevadas

# Corrosão em armaduras de concreto