UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Disciplina: SMM-0328 – Comportamento Mecânico dos Materiais

Professores responsáveis:

Waldek W. Bose Filho

Cassius O. Figueiredo Terra Ruchert

Monitor:

Ronald Morales

Modelo de Relatório

Capa do Relatório

Deve conter os seguintes itens:

Nome da Universidade

Nome do Departamento

Nome da Disciplina

Título do Relatório

Nome e nro. do aluno

Turma da aula prática

Data

Corpo do Relatório

1 – Objetivos: Mencionar de forma clara e resumida quais são os principais aspectos de interesse abordados no conteúdo do Relatório, ou seja o objetivo principal do trabalho, referente ao assunto da aula em questão.

2 – Introdução Teórica: Este item deverá conter informações teóricas ou históricas importantes sobre o assunto abordado, com conteúdo escrito de forma direta, preferencialmente com períodos curtos de construção gramatical e obedecendo as regras tradicionais da escrita. Trata-se de um instrumento eficiente quando o conteúdo obedece aos parâmetros que seguem com clareza e precisão as informações apresentadas, sempre referenciando alguma obra literária como livros, artigos de revistas ou normas técnicas, quando for o caso.

3 – Procedimentos Experimentais: Descrever de forma dissertativa quais foram os materiais e métodos empregados na aula prática para a sua execução. Mencionar quais tipos de materiais foram utilizados, qual temperatura de ensaio, geometria e dimensões dos corpos de prova, condições de ensaio ou técnicas utilizadas como frequência de ensaio etc... Descrever quais variáveis foram envolvidas no processo e quais técnicas foram empregadas nos ensaios, podendo ainda citar quais poderiam ser empregadas para a melhoria do mesmo. Apresentar esquemas das máquinas, imagens explicando os sensores, sistemas ou equipamentos usados em aula para a obtenção dos resultados. Descrever os procedimentos experimentais de tal forma que, a técnica empregada possa ser compreendida e reproduzida por outro profissional para a obtenção de resultados similares.

4 – Resultados e Discussão: Apresentar os resultados obtidos em aula prática de forma clara e precisa, usar tabelas, figuras e gráficos devidamente enumerados e identificados. Sempre que citar alguma figura ou tabela no texto, mencionando por exemplo: conforme a Figura 1, pode-se observar que. Desta forma, facilita não somente o entendimento do trabalho, mas também sua correção. É oportuno inserir as figuras, tabelas e gráficos no corpo do texto, ou seja, à medida que vai se desenrolando o texto, coloca-seinsere-se a figura citada em seguida, facilitando a construção do trabalho. Comentar os resultados de forma clara, sem rodeios, sempre embasado em informações técnicas sobre o assunto podendo eventualmente fazer algum comentário particular, quando for pertinente ao assunto estudado, no sentido de explicar fenomenologicamente o observado no ensaio.

5 – Conclusões: Agrupar as idéias de forma sintética a dar entendimento ao estudo investigado, sempre tomando o cuidado de não ser repetitivo. Deve ser conciso e o mais claro possível, podendo até sugerir observações corretivas, recomendações ou sugestões para a melhoria dos resultados obtidos.

6 – Referências Bibliográficas: Colocar as obras literárias utilizadas para a preparação do Relatório tais como: livros, normas técnicas, artigos de revistas ou outras obras, sempre respeitando as normas padrões para elaboração das referências bibliográficas conforme modelo indicado no STOA referente a disciplina SMM-0342 – Introdução ao Ensaio Mecânico de Materiais, ou consultando os serviços de biblioteca da EESC.

Obs. Os relatórios poderão serem realizados em planilhas eletrônicas como word e Excel, mas será feito uma verificação de plagio e se detectado o aluno poderá sofrer as consequências pois quando fizerem o upload o programa mencionará sobre o plágio.

Resultados dos ensaios.

Tenacidade á fratura KIC

Dos ensaios realizados para obtenção dos parâmetros de KIC nos corpos de prova C(T) com orientação de fabricação Radial Longitudinal (R-T) e DS(CT) com orientação Circunferencial-Radial (C-R) foram obtidos os resultados apresentados no arquivo anexo como bloco de notas (txt) dos corpos de prova 1, 2 e 3. Com os dados obtidos dos ensaios realizados:

- Seguir os seguintes passos:

- Realizar a curva de Força axial vs. COD.

- Determinar os pontos Pq e Pmax segundo a especificação da norma técnica ASTM E399/12.

- Com os dados fornecidos nas tabelas 1 e 2 e os resultados obtidos dos ensaios (txt) determine o valor de Kq.

- Utilizando os parâmetros de avaliação da norma técnica (vistos em aula e em exercícios), justifique se o valor de Kq encontrado é um valor valido para o KIC do material, portanto se está em deformação plana.

Tabela 1. Dimensões e limite de escoamento referente aos corpos de prova tipo DS(CT)

| Orientação C-R Cps DS(CT) |
| --- |
| σo | 1740 | MPa |  |  |
| Cp | a (mm) | w (mm) | b (mm) | h (mm) |
| 1 | 18,56 | 37,77 | 18,73 | 11,238 |
| 2 | 18,58 | 37,63 | 18,8 | 11,28 |
| 3 | 19,22 | 37,81 | 18,9 | 11,34 |

Tabela 2. Dimensões e limite de escoamento referente aos corpos de prova tipo C(T)

| Orientação R-L Cps CT |
| --- |
| σo | 1740 | MPa |  |  |
| Cp | a (mm) | w (mm) | b (mm) | h (mm) |
| 1 | 18,68 | 37,76 | 18,93 | 11,358 |
| 2 | 18,83 | 38 | 18,95 | 11,37 |
| 3 | 18,85 | 37,78 | 18,95 | 11,37 |

Curva tensão vida S-N

Foram ensaiados 19 corpos de prova do aço 300M, material aeronáutico utilizado principalmente em estruturas principais de alta solicitação mecânica como o trem de pouso.

Dos ensaios realizados foram obtidos os seguintes resultados:

Tabela 3. Diâmetro e resultados obtidos do ensaio de fadiga rotativa S-N do aço 300 M;

| Cp | Diâmetro (mm) | Tensão (MPa) | Nf | Peso (Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,385 | 1500 | 4567 |  |
| 2 | 5,385 | 1500 | 6023 |  |
| 3 | 5,410 | 1500 | 7212 |  |
| 4 | 5,385 | 1300 | 15833 |  |
| 5 | 5,359 | 1300 | 19241 |  |
| 6 | 5,410 | 1300 | 20866 |  |
| 7 | 5,410 | 1000 | 321640 |  |
| 8 | 5,436 | 1000 | 338794 |  |
| 9 | 5,309 | 1000 | 344640 |  |
| 10 | 5,334 | 900 | 492168 |  |
| 11 | 5,359 | 900 | 589220 |  |
| 12 | 5,410 | 900 | 634932 |  |
| 13 | 5,385 | 800 | 5546876 |  |
| 14 | 5,410 | 800 | 5558931 |  |
| 15 | 5,385 | 700 | 7494447 |  |
| 16 | 5,537 | 700 | 8547701 |  |
| 17 | 5,410 | 700 | 9492168 |  |
| 18 | 5,410 | 700 | 11662205 |  |

Dos resultados mostrados na tabela 3:

- Calcule o peso aplicado para obter a tensão requerida para cada um dos corpos de prova, utilize o procedimento indicado no roteiro.

- Realize o gráfico da Tensão em função do número de ciclos para falhar, Nf, e determine o limite de fadiga aproximada para o material.

- Utilizando os dados da tabela 3 e a equação 9,6 do livro do Dowling versão 3, Determinar:

- Determine as constantes A e B da equação pelo método dos dois pontos;

- Dando valores á variável independente Nf plote a equação resultante, e compare-a com o gráfico obtida inicialmente.

- Com o uso do método dos mínimos quadrados determine os valores refinados das variáveis A e B e compare os resultados obtidos do valor das constantes pelo método dos dois pontos.

4. Utilizando os dados da tabela 3 e a equação 9,7 e 9,8 do livro do Dowling versão 3, determinar:

a) Determine A, b e 'f pelo método dos mínimos quadrados e monte a equação que correlaciona tensão e vida.

b) Faça em um mesmo gráfico o plote da equação gerada pela equação 9,6 e compare com a gerada pela equação 9,7, apresenta diferença significativa?

Analise dos resultados

- Do valor obtido do ensaio realizado de KIC poderia estabelecer que o material possui uma alta ou baixa tenacidade a fratura? (justifique a resposta comparando resultados de literatura fornecida em aula)

- Conhecendo o limite de escoamento de 1740 MPa, o limite de ruptura de 2000MPa  percentual de alongamento de Al% 10, e o valor de tenacidade a fratura, Quais das propriedades do material poderia ser alterado para aumentar o KIC determinado pelos ensaios?

- Observando macroscopicamente a superfície de fratura dos corpos de prova ensaiados para obter o KIC, que tipo de ruptura apresentou o material (justifique a resposta)?

- Faça uma analise do ensaio de S-N e dos resultados obtidos, da comparação com a equação 9,6 e 9,7 e das gráficos e equações obtidos.

- Compare as constantes e s equações encontradas com valores da literatura