Roteiro de aula prática

Período: 2° semestre 2025

Tópico no 1: Ensaios Mecânicos de Tração e Dureza

Elaborado por: Prof. Dr. Cassius Olivio Figueiredo Terra Ruchert

____________________________________________________________________

Objetivos:

O objetivo do ensaio de tração é a observação, caracterização e documentação do comportamento mecânico dos materiais, promovendo o conhecimento dos valores para o limite de resistência à tração (σr), limite de escoamento (σe), deformação convencional (ε) e redução de área ou estricção (Ra). O Objetivo do ensaio de dureza é o de caracterizar a propriedade de resistência à penetração (deformação plastica) do aço 1020.

Procedimentos Experimentais:

No Laboratório de Ensaios Mecânicos estará disponível 021 máquina de tração de bancada do tipo EMIC para ensaios didáticos convencionais de tração. Serão ensaiados corpos de prova de aços AISI 1020 Normalizados e corpos de prova de Polímero destinados ao estudo das propriedades mecânicas dos materiais. O ensaio de tração será conduzido à temperatura ambiente e a carga (esforço) é aplicada axialmente ao corpo de prova até a ruptura, conforme indicações da Norma ASTM E-8. Serão demonstradas algumas características de operação da máquina, medição das dimensões iniciais e instalação do corpo de prova para realização do ensaio de tração, registro dos valores de carga aplicada e da extensão para a obtenção da curva carga x deslocamento, a qual deverá ser desdobrada para curva tensão x deformação para obtenção dos valores de engenharia. Para a realização de ensaios de dureza será empregado aço comum SAE1020 onde serão realizadas medidas  de dureza na Escala Rockwell-C, ou na Escala  Vickers e ou Brinell (ASTM-E18-94 e E92-82).

Resultados:

Deverão ser observadas todas as características dos ensaios conforme normas padronizadas, como o formato e dimensões iniciais e finais do corpo de prova, carga utilizada como fundo de escala e resultados obtidos. Deverão ser anotados todos os dados envolvidos na prática e toda a sequencia detalhada da metodologia empregada em cada etapa distintamente. As máquinas para ensaio de tração  fornecem curvas de carga aplicada x deslocamento, as quais deverão ser obrigatoriamente anexadas ao Relatório juntamente com os cálculos pertinentes para a obtenção dos valores de engenharia para o limite de resistência à tração (σr), limite de escoamento (σe), deformação convencional (ε) e redução de área ou estricção (Ra), para cada material especificamente.