Primeira Lista de Materiais Cerâmicos

- Demonstre as razões RC/RA limites para os números de coordenação NC=3,4,6 e 8.

- Mostre a validade da primeira e segunda Leis de Pauling para o composto CsCl. Discuta a conexão entre os poliedros. Sabe-se que os compostos com esse tipo de estrutura são raros. Explique a razão desse fenômeno, a partir do ponto de vista da razão  entre os raios iônicos e as densidades relativas entre os interstíticios.

- O óxido de lítio apresenta estrutura antifluorita.

- Dê o valor do parâmetro de rede.

- Qual o raio máximo do cátion que pode ser acomodado no interstício vazio do empacotamento aniônico?

- Deduza a estrutura dos óxidos dados a seguir, utilizando-se das Regras de Pauling. Mostre que a estrutura selecionada obedece à Segunda regra de Pauling. Dê um exemplo de um óxido para cada estrutura. Se existir fases polimórfica , explique qual é a fase mais provável de ocorrer.

- M2O, onde R(M+1) = 0,52oA

- MO, onde R(M+2) = 0,49oA

- ABO3, onde R(A+3) = 1,25oA e R(B+3) = 0,70oA

- ABO3, onde R(A+2) = 0,73oA e R(B+4) = 0,65oA

- Discuta, com base nas regras de Pauling, porque alguns compostos de fórmula ABO3 apresentam as estruturas da ilmenita e niobato de lítio(FeTiO3, LiNbO3), ao passo que outras formam a estrutura do tipo perovskita (LaCaO3, FeTiO3). Observe que as valências dos cátions variam.

- Calcule o parâmetro de rede da estrutura do sal de rocha em termos  dos raios do cátion e do ânion, RC e RA, respectivamente. Faça o mesmo para as estruturas da wurtzita  e da fluorita. Usando dados dos raios iônicos, calcule os parâmetros de rede do MgO, ZnO e CeO2.

- Descreva o poliedro de coordenação de ânions ao redor dos diferentes cátions na perovskita e compare com a estrutura idealizada do Yba2Cu3O8 e aplique as regras de Pauling.