Lista de Exercícios de Materiais Cerâmicos 2

- Descreva a estrutura cristalina do talco. Qual a diferença entre a ilita, pirofilita e mica muscovita? Dê a composição geral de cada um desses argilo-minerais.

- Descreva a estrutura cristalina da caulinita e montmorilonita. Dê a composição geral de cada um desses argilo-minerais.

- Dê a estrutura cristalina das formas polimórficas da sílica? Em que temperatura cada fase é estável?

- Do ponto de vista de vista de estrutura cristalina, qual a diferença básica entre a ilita e a mica muscovita?

- O que são argilo-minerais? Dê exemplos.

- O que são argilas? Quais suas principais propriedades?

- O que é capacidade de troca catiônica? Quais os parâmetros que influenciam a CTC de uma argila?

- Por que as argilas apresentam alta plasticidade em relação a outras matérias-primas cerâmicas?

- Quais são os componentes de um corpo cerâmico triaxial? Quais as funções desses componentes?

- Considere a composição química da massa e do corpo cerâmico confeccionado a partir da seguinte formulação: 60% de caulinita, 10% quartzo e 30 % gibsita. Calcule a composição química te´rica dessa argila.

- Uma porcelana apresenta a seguinte composição química: 59% SiO2; 32% Al2O3; 3%K2O; 1% Na2O e 5%CaO. As matérias-primas são as seguintes: quartzo, caulinita, feldspato potássico, feldspato sódico e calcita. Calcular as porcentagens (em peso) de cada matéria-prima de forma a obter o corpo desejado.