DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS

PROGRAMAÇÃO DAS AULAS – 2° Semestre de 2015

Materiais Cerâmicos I

Segunda-feira, 10h10 e quinta-feira as 14h20 – sala 24 (bloco didático)

Aulas práticas: Laboratório didático de Materiais Cerâmicos (SMM)

Professora: Vera Lúcia Arantes

| Semana | Dias | Aulas |
| --- | --- | --- |
| 1ª semana | 03/08 | Apresentação do curso |
|  | 06/08 | Definições gerais |
| Semana | Dias | Aulas |
| 2ª semana | 10/08 | Principais propriedades |
|  | 13/08 | Regras de Pauling |
| Semana | Dias | Aulas |
| 3ª semana | 17/08 | Estrutura de óxidos |
|  | 20/08 | Estrutura de silicatos Argilo-minerais |
| Semana | Dias | Aulas |
| 4ª semana | 24/08 | Matérias-primas tradicionais |
|  | 27/08 | Matérias-primas tradicionais |
| Semana | Dias | Aulas |
| 5ª semana | 31/08 | Matérias-primas avançadas |
|  | 03/09 | Revisão diagramas binários |
| Semana | Dias | Aulas |
| 6ª semana | 14/09 | Diagramas ternários |
|  | 17/09 | Diagramas ternários |
| Semana | Dias | Aulas |
| 7a semana | 21/09 | Introdução a formulação |
|  | 24/09 | Formulação: método matemático |
| Semana | Dias | Aulas |
| 8a semana | 28/09 | Formulação: método geométrico; Aplicações |
|  | 01/10 | 1ª avaliação |
| Semana | Dias | Aulas |
| 9ª semana | 05/10 | Sinterização Projeto de formulação |
|  | 08/10 | Projeto de formulação |
| Semana | Dias | Aulas |
| 10ª semana | 12/10 | Feriado |
|  | 15/10 | Aula prática |
| Semana | Dias | Aulas |
| 11ª semana | 19/10 | Aula prática |
|  | 22/10 | Aula prática |
| Semana | Dias | Aulas |
| 12ª semana | 26/10 | Aula prática |
|  | 29/10 | Aula prática |
| Semana | Dias | Aulas |
| 13ª semana | 02/11 | Feriado |
|  | 05/11 | Aula prática |
| Semana | Dias | Aulas |
| 14ª semana | 09/11 | Seminário: apresentação de resultados |
|  | 12/11 | Seminário: apresentação de resultados |
| Semana | Dias | Aulas |
| 15ª semana | 16/11 | Reações no estado sólido |
|  | 19/11 | Desenvolvimento de microestruturas |
| Semana | Dias | Aulas |
| 16ª semana | 23/11 | Segunda avaliação |
|  | 16/11 | Auto-avaliação |

Média: (0,5x Nota avaliação 1) + (0,3x Relatório Formulação) + (0,2x Nota avaliação 2)