## Slide 1: Comportamento mecânico dos materiais
Professor: Waldek Bose Filho
AULA EXERCICIOS PROPAGAÇÃO TRINCA POR FADIGA E AMPLITUDE VARIAVEL

## Slide 2: 1) Uma peça de seção transversal retangular é feita de uma liga de Al 7075-T6 e possui as seguintes dimensões: b= 50 mm e t= 12 mm. Considere que qualquer trinca de canto e passante maior do que 0,25 mm, pode ser detectada pela inspeção.

## Slide 3
a) Qual será o fator de segurança em vida se é esperado que esta resista uma vida em serviço de 80.000 ciclos, o carregamento é feito através de momentos fletores saindo do zero para um máximo de 500 N.m.

## Slide 4: 1)Analise comportamiento frágil
Equação. Pag. 351 livro Dowling.
Tabela 11.2

## Slide 5
Como α(a/b)> 0,4 temos que aplicar a equação de F, e iterar a em função de F ate atingir o valor de KIC

## Slide 6
Processo de iteração

## Slide 7
Para fratura com deformação plástica

## Slide 8
Pagina 896 Dowling
Para fratura com deformação plástica

## Slide 9
Fator segurança vida (Xn) vida servicio 80.000 ciclos, carregamento momento fletor 500N.m
Para fratura com deformação plástica

## Slide 10
Para determinar Xn precisamos o valor de Nif.
Lembrando que os valores de C e m estão relacionados na equ. de Paris.

## Slide 12
a) Fator segurança vida (XN) se a vida em serviço é 80.000 ciclos, momento fletor 500 N.m
139.270 80.000 1,74
Ciclos ciclos

## Slide 13
  b) Qual será o período de inspeção necessário para que seja obtido um fator de segurança em vida de 5.
139.270 5 27.854
Ciclos Ciclos

## Slide 14
2) Uma peça na forma de uma placa de aço Man-Ten com uma trinca lateral e com as dimensões como mostra a Figura abaixo, sendo b=75 mm, t = 5 mm e um h suficiente grande. Esta placa contem uma trinca de canto de 4 mm e está submetida a um carregamento trativo que varia de zero a 20 kN. Estime quantos ciclos de tensão serão aplicados antes que a falha aconteça?
Pag. 349 Dowling

## Slide 16
Comportamento fratura frágil
O cumprimento da trinca (ac) não é aceitavel pelo qual temos que achar o valor de F

## Slide 17
Fratura com deformação plástica
Pag. 896

## Slide 18
Para o calculo de numero de ciclos para falha
Como a variação de F é excessiva o jeito de calcular Nif é com o método de integração numérica (Pag. 598 Dowling)

## Slide 20
Para desarrolhar esta metodologia primeiro temos que escolher um numero (n) de intervalos entre (ai) inicial e (af) final, para definir o intervalo é ideal utilizar mais o menos 10% ou seja 1,10 de incremento

## Slide 22
Estudar exemplo 11,5 livro Dowling

## Slide 23
3) Uma placa com uma trinca central, CC(T), de alumínio 2024-T3, possui b= 50 mm, t= 4 mm e um h suficientemente grande. Esta placa é submetida a um carregamento cíclico Pmin = 18 e Pmax = 60 kN e possui um trinca inicial de tamanho ai = 2 mm que fornece uma vida Nf = 47.400 ciclos, quando a falha acontece por fratura frágil para um tamanho de trinca final, af = 16,35 mm.
a) Qual seria o maior tamanho de trinca inicial ai que pode ser permitido se a placa deverá suportar 100.000 ciclos antes que ela falhe?

## Slide 24
Da Fig. 8,12(a)
Calculando Smax de Pmax

## Slide 25
Propriedades obtidas da tabela 11.2

## Slide 26
Propriedades obtidas da tabela 11.2
Iterando o valor de ai como incógnita ate atingir o valor dos Nif 100.000 ciclos obtemos

## Slide 27: O comprimento da trinca é igual 0,892 mm muito pequena para qualquer método de detecção

## Slide 28
b) Assumindo que a inspeção para encontrar a trinca inicial ai do item a) é possível, qual seria o intervalo de inspeção que daria um fator de segurança em vida razoável (FS=5)? Assuma que a placa é uma parte importante de uma aeronave.
XN entre 3 ate 5

## Slide 29: LISTA DE EXERCÍCIOS DE AMPLITUDE VARIÁVEIS
1) Uma determinada peça de uma aeronave, fabricada de uma liga Ti-6Al-4V, é submetida uma história de carregamentos repetitivos de tração mostrado na figura abaixo. Estime o número de repetições necessárias para causar a falha por fadiga.

## Slide 30
Para calcular numero de repetições devemos calcular numero de ciclos para falha Nf, como a amplitude é variável devemos calcular uma amplitude corregida σar, isto é possível utilizando equação de Morrow.
Equ. 9.21
com
Equ. 9.22
=
Equ. 9.22 relaciona tensão-vida para tensão media diferente de cero
=

## Slide 31
Contagem ciclos método rain flow
lembrando

## Slide 32
Lembrando que:

## Slide 33
2) Em um local de interesse em uma peça fabricada de liga de Al 2024 – T4, o material foi repetidamente carregado com um histórico de carregamento axial como mostrado na figura abaixo. Estime o número de repetições necessárias para causar a falha por fadiga.

## Slide 34
Para desenvolver este exercício vamos utilizar SWT
=
Contagem ciclos método rain flow

## Slide 36
3) Em um local de interesse em uma peça fabricada de liga Ti-6Al-4V (solubilizado e envelhecido) , o material foi repetidamente carregado com um histórico carregamento axial como mostrado na figura abaixo. Estime o número de repetições necessárias para causar a falha por fadiga. (use SWT) e Palmgren-Miner rule.

## Slide 37
Para desenvolver este exercício vamos utilizar SWT
=
Contagem ciclos método rain flow

## Slide 39
4) Uma placa de liga de Al 2024-T3 com entalhes laterais duplos como mostrado na figura abaixo, apresenta como dimensões: w1=38,1; w2= 57,15, t= 2,29 e r= 8,06 mm, o que produz um kt=2,15. Esta placa quando submetida a carregamentos trativos de amplitudes constante, tem uma relação Amplitude de Tensão – Vida (S-N) da forma Sar = A(Nf)B, onde Sar é fornecida pela relação de Walker, com os seguintes parâmetros para este material: A= 1531 MPa; B= -0,217 e g= 0,7326. Assuma que esta placa será colocada na asa de uma aeronave que é carregada repetidamente em serviço com a história de carregamento mostrada abaixo.
  a) Estime o número de repetições da história de carregamento apresentada que será necessária para causar a falha da placa.

## Slide 41
Como a placa do exercício tem concentrador de esforços (Kt) o melhor método para determinar a falha no material é utilizando a equação de walker.
Para determinar Nf devemos conhecer os parâmetros A , B e γ, estes foram subministrados neste exercício mas se eles não foram fornecidos teriam que ser procurados como se amostra no exemplo 10.4. livro Dowling.

## Slide 42
Contagem ciclos método rain flow

## Slide 44
  b) Se 200 repetições da história de carregamento são esperadas serem suportadas pela placa durante o seu tempo em serviço, qual será o fator de segurança em vida?

## Slide 45
5) Em um eixo circular fabricado de uma liga de Al 7075-T6 com diâmetro de 50 mm, o controle de qualidade detectou a existência de uma trinca superficial com geometria que se assemelha a metade de um circulo de tamanho inicial, ai = 1mm, como mostrado na figura 8.17(d) abaixo. Quantas repetições de uma história de carregamentos fletores, mostrado na figura abaixo, são requeridas para crescer uma trinca até que o componente falhe. Sabe-se que a falha pode ocorrer de maneira frágil e que a trinca é propagada mantendo a sua geometria inicial. Considere que a fratura final acontece de modo frágil.

## Slide 46
Da fig. 8,17(d)

## Slide 47
Historial de carregamento

## Slide 50
Contagem ciclos método rain flow

## Slide 51
Para determinar o numero de repetições precisamos o numero de ciclos para falha Nif, para determinar este fator precisamos um ΔSq, que seja o equivalente para os diferentes carregamentos com amplitude variavel
O valor de ΔSq é dado pela seguinte equação