## Slide 1: Análise de Artigos na área de Catálise
Programa de Pós-Graduação em Química
Universidade de São Paulo
Aluna: Nágila El Chamy Maluf

## Slide 2: Artigo [1]

## Slide 3: Artigo [1]
Trata-se do estudo de dois catalisadores do tipo Metal Organic Framework (MOF) que apresentam alta estabilidade térmica, atividade e seletividade na reação de cicloadição de CO2 ao óxido de estireno para a produção de carbonato de estireno, os quais seguem abaixo:
Taherimehr, M.; et al. ChemSusChem. 2017, 10, 1283.
MIL-101(Cr)
MIL-100(Cr)

## Slide 4: Artigo [1]
Para a reação a seguir, o artigo apresenta o seguinte conjunto de resultados:
Taherimehr, M.; et al. ChemSusChem. 2017, 10, 1283.

## Slide 5: Artigo [1]
Sendo as condições reacionais: 15 mmol de óxido de estireno, 3 mmol de mesitino, 40 mg do catalisador, 0,15 mmol do haleto orgânico (ácido de Lewis) , 60 ℃, 80 bar de CO2, 3 horas de reação. As conversões foram estimadas por RMN 1H, sendo o carbonato de estireno o único produto formado. TON foi definido como (mol de carbonato de estireno/mol de metal).
Analisando este resultado, pode-se concluir que o TON foi estimado corretamente no artigo, uma vez que o sítio ativo no MOF é considerado o metal Cr e que cada átomo metálico está disponível (não blindado) para a reação devido a estrutura reticular do MOF, se assemelhando neste aspecto à catálise homogênea.
Taherimehr, M.; et al. ChemSusChem. 2017, 10, 1283.

## Slide 6: Artigo [1]
Seria possível ainda calcular o TOF para a reação, dividindo-se o valor de TON por 3 horas (tempo reacional), como mostrado a seguir. Entretanto, como o tempo reacional é igual em todos os casos, não mudaria a magnitude da comparação:
Faltou a curva cinética para verificar em qual região o TOF foi calculado.
Taherimehr, M.; et al. ChemSusChem. 2017, 10, 1283.
TOF [h-1]:
13
11
28
28
37
34

## Slide 7: Artigo [2]

## Slide 8: Artigo [2]
Foi estudada a cicloadição de CO2 a epóxidos catalisada por um MOF contendo grupos triazóis ricos em N, a partir do ligante a seguir, com Cu(II):
Li, P.; et al. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 2141.

## Slide 9: Artigo [2]
Sendo um MOF com estrutura 2D lamelar com retículo poroso:
Li, P.; et al. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 2141.

## Slide 10: Artigo [2]
O artigo apresenta os resultados dos testes catalíticos em termo de conversão dos epóxidos, conforme o gráfico de barras a seguir:
Li, P.; et al. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 2141.

## Slide 11: Artigo [2]
Neste caso, esses resultados poderiam ser apresentados em termos de TON ou TOF, como no artigo anterior, calculados da mesma forma, em uma tabela. Dessa forma seria mais fácil comparar a eficiência destes catalisadores na catálise das reações com a de outros materiais disponíveis na literatura.
Entretanto, os valores para TOF são apresentados ao longo do texto no artigo:
Estes TOFs foram calculados para reações de 48 h. Falta a curva cinética para entender se estes TOFs foram calculados assim que as reações atingem o equilíbrio ou em tempo fixo superior ao tempo de equilíbrio.
Li, P.; et al. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 2141.

## Slide 12: Artigo [3]

## Slide 13: Artigo [3]
Neste estudo, três azofosfatanos foram utilizados para a produção de carbonatos cíclicos a partir de epóxidos e CO2, cujas estruturas seguem a seguir:
Chatelet, B et. al. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 5348.

## Slide 14: Artigo [3]
Para a reação a seguir, foi realizado o estudo cinético:
Chatelet, B et. al. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 5348.
RMN 1H sugere que o catalisador foi decomposto.

## Slide 15: Artigo [3]
Então, foi realizado o estudo cinético da reação através do TON acumulativo:
O estudo abordado desta forma é interessante pois é possível avaliar os dados cinéticos iniciais da reação e dessa forma, estabelecer ordens de reação em relação aos substratos e catalisadores, sendo possível assim corroborar com a escolha do sítio ativo da reação.
Chatelet, B et. al. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 5348.
Inclinação inicial = TOF
Maior impedimento estérico em torno do núcleo N-P-H: estabilidade do catalisador depois da inserção de CO2 na ligação P-N

## Slide 16: Artigo [3]
Em temperaturas mais baixas, 2b também é estável. Para substratos mais reativos:
Chatelet, B et. al. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 5348.

## Slide 17: Artigo [3]
Por meio destes estudos cinéticos, foi possível propor um mecanismo para as reações:
Chatelet, B et. al. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 5348.

## Slide 18: Artigo [4]

## Slide 19: Artigo [4]
Trata-se do estudo de dois catalisadores ZnMOF na reação de cicloadição de CO2 a epóxidos:
Patel, P.; et al. ChemCatChem. 2018, 10, 1.
ZnMOF-1: {[Zn(bdc)(L1)]・x G}n
ZnMOF-2: {[Zn(ipa)(L2)]}n
H2BDC=benzene-1,4-dicarboxylic acid
L1 = 4-pyridyl carboxaldehyde isonicotinoylhydrazone
G = lattice guests
H2IPA = isophthalic acid
L2 = 3-pyridyl carboxaldehyde nicotinoyl hydrazone

## Slide 20: Artigo [4]
Condições reacionais brandas: 1 atm de CO2, 40 ℃, presença de cocatalisador nBuN4Br (TBAB), 1,8 % mol de catalisador, 8h:
Patel, P.; et al. ChemCatChem. 2018, 10, 1.

## Slide 21: Artigo [4]
Foi efetuado o estudo cinético da reação para diferentes substratos:
Patel, P.; et al. ChemCatChem. 2018, 10, 1.
Seria possível calcular TOF no começo da reação e quando atinge o equilíbrio.

## Slide 22: Artigo [4]
Após 8 horas de reação:
Seria possível calcular TOF!!!
Patel, P.; et al. ChemCatChem. 2018, 10, 1.
Qual a diferença entre conversion e yield??

## Slide 23: Artigo [5]

## Slide 24: Artigo [5]
Catalisadores estudados:
Zhu, J.; et al. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 993.

## Slide 25: Artigo [5]
Estudo cinético muito bem detalhado (apresentado completo no Supporting Information) e TON e TOF estimados corretamente e resumidos em tabela no artigo:
Zhu, J.; et al. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 993.

## Slide 26: Conclusão

## Slide 27: Conclusão
Nas reações dos artigos estudados, para se calcular o TON e, consequentemente, o TOF, é necessário se ter conhecimento prévio do mecanismo da reação sob os diferentes materiais, uma vez que é preciso estimar a espécie que atua como catalisador e estabelecer o TON em função da quantidade dessa espécie no sistema reacional. Sendo reações que envolvem a participação de cocatalisadores e materiais muito distintos entre si, tais como organocatalisadores livres de metais ou catalisadores metálicos, muitas vezes é difícil estabelecer a melhor maneira para se representar estes resultados catalíticos.
Nem todos os artigos apresentaram um estudo cinético detalhado para se estimar TON e TOF adequadamente!