Titulação do Eu3+

Solução de EDTA 0,010 M

Alaranjado de Xilenol (indicador)

Tampao pH 6 (acido acético/acetato de amônio ou sódio)

Sempre colocar o dobro de solução tampão em relação ao volume de sua amostra.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eu (TTA)3(H2O)2

Síntese do Complexo [Eu(tta)3 . 2H2O]

6,67 g do ligante TTA foram dissolvidos em 75 mL de etanol (95%), neste meio foram adicionados 5 mL de amônia aquosa (25%) em 25 mL diluída em 25mL de etanol. Então sob agitação, foi adicionado 100mL de uma solução de EuCl3 aquosa (0,1 molar). O meio foi deixado em agitação por 2 horas, após este período um óleo formou-se e agitação foi interrompida e o meio reacional foi levado a geladeira. O sólido final foi lavado com água (gelada) e o sólido então foi redissolvido em acetona e filtrado em membrana  (1(m) e seco a pressão reduzida. Então o excesso de ligante foi retirado pela lavagem com éter de petróleo e seco à vácuo. O rendimento é de aproximadamente 90%.