LISTA DE EXERCICIOS I: Estrutura cristalina

- Diferencie materiais cristalinos de materiais não-cristalinos em termos de arranjamento atômico.

- Quais são as estruturas cristalinas mais comuns encontradas nos materiais metálicos?

- O que você entende como “fator de empacotamento atômico” e de que depende?

- a- O ferro tem estrutura cúbica de corpo centrado a temperatura ambiente. Calcule o parâmetro de rede e o fator de empacotamento atômico para o ferro nestas condições.

R=	 a=2,86x10-8 cm e F.E= 0,68

b- A 910 (C o ferro passa de estrutura cúbica de corpo centrado para estrutura cúbica de face centrada. Calcule o parâmetro de rede e o fator de empacotamento atômico para o ferro nestas condições.

R=	 a=3,51x10-8 cm e F.E= 0,74

c- Calcule a densidade para o ferro ccc e para o ferro cfc.

d- Há variação de volume quando o ferro é aquecido, ou seja, na passagem da estrutura ccc para cfc? Em caso afirmativo calcule o % de variação de volume. (veja exemplo dado em aula: slide 40)

Dados: RFe= 1,24 x10-8 cm, A= 55,8 g/mol

- Sabendo que o Pb cristaliza no sistema cfc, calcule o parâmetro de rede para o Pb e o seu raio atômico.

Dados: A= 207 g/mol, (= 11,34 g/cm3

R=	  a=0,4950nm e RPb=0,175nm

- O que é polimorfismo ou alotropia? Quais as conseqüências deste fenômeno nas propriedades dos materiais? Cite 2 exemplos de materiais que exibem polimorfismo.

- a- Como são representadas  uma única direção e uma família de direções cristalográficas?

b- Como são representados  um único plano e uma família de planos cristalográficos?

- O que você entende por anisotropia?

- a- No sistema cúbico, qual das seguintes família de direções corta os vértices das faces do cubo: <110>, <111> ou <100>?

R= <100>

b- No sistema cúbico, qual das seguintes direções corta as diagonais das faces do cubo: <110>, <111> ou <100>?

R= <110>

  - No sistema cúbico, qual das seguintes direções corta a diagonal do cubo: <110>, <111> ou <100>?

R= <111>

- a- Qual a família de direções e família de planos cristalográficos de maior empacotamento atômico para a estrutura ccc?

R= <111> e {110}, respectivamente

b- Qual a Qual a família de direções e família de planos cristalográficos de maior empacotamento atômico para a estrutura cfc?

R= <110> e {111}, respectivamente

- a- Qual o plano cristalino perpendicular à direção [111]? R= (111)

b- Qual o plano cristalino perpendicular à direção [110]? R= (110)

  - Qual o plano cristalino perpendicular à direção [100]? R= (100)

- Represente a direção [111] e os planos (111) e (222) na figura abaixo.

- Identifique a família de planos representadas abaixo:

família: {110}

plano (011)					família {111}

plano: (1 1 1)

- Identifique os planos representados abaixo:

plano (101)										plano: (1 1 1)

- Quais as informações básicas que podem ser obtidas por difração de raios x?

- Calcule a distância interplanar e o ângulo de difração para os planos (220) para o ferro ccc.

Dados= Comprimento de onda dos raios x= 0,179 nm, aFeccc= 0,2866 e n=1

- Rubídio tem estrutura ccc. Se o ângulo de difração para os planos (321) ocorreu a 27( (considerando reflexão de primeira ordem, i.e., n=1) quando um raio x de 0,071 nm é usado, calcule:

- A distância interplanar

- O raio atômico do Rubídio

# Text boxes

(111)

(222)

Origem

Origem