## Slide 1: Têmpera Lauralice Canale

## Slide 4: Transformação de fase em metais
Fases metaestáveis podem ser formadas como um resultado de mudanças muitos rápidas de temperatura. A microestrutura é fortemente afetada pela taxa de resfriamento.

## Slide 5: MARTENSITA
A martensita se forma quando o resfriamento for rápido o suficiente de forma a evitar a difusão do carbono, ficando o mesmo retido em solução.
Como conseqüência disso, ocorre a transformação polimórfica mostrada ao lado.
Como a martensita não envolve difusão, a sua formação ocorre instantaneamente (independente do tempo).
AUSTENITA
MARTENSITA
TRANSFORMAÇÃO
ALOTRÓPICA COM
AUMENTO DE VOLUME,
que leva à concentração de tensões

## Slide 7: Austenita, Ferrita e Martensita

## Slide 10: Martensita

## Slide 11: MARTENSITA
Sendo uma fase fora de equilíbrio, a martensita não aparece no diagrama de fases Fe – C.
Martensita se forma quando a austenita é rapidamente resfriada a temperatura ambiente.
Forma-se instantaneamente quando a requerida baixa temperatura é atingida.
A transformação não envolve difusão, é atérmica, forma-se por escorregamento de planos da austenita.

## Slide 12: Fotomicrografia de uma liga de memória de forma (69%Cu-26%Zn-5%Al), mostrando as agulhas de martensita numa matriz de austenita

## Slide 13
Martensita é metaestável, pode persistir indefinidamente na temperatura ambiente, mas se transformará em fases de equilíbrio se um recozimento a altas temperaturas for realizado.
A martensita pode coexistir com outras microestruturas do sistema Fe-C.

## Slide 15
Há duas morfologias da martensita
Ripas (blocos) - Lath
Lenticular (placas) - Plate

## Slide 16: MARTENSITA EM FORMA DE RIPAS
Para ligas que contêm menos do que cerca de 0,6%de C, os grãos de martensita se formam como ripas
São placas longas e finas, tais como as lâminas de uma folha
Os detalhes microestruturais são muito finos e técnicas de micrografia eletrônica devem ser aplicadas para a análise dessa microestrutura

## Slide 18: MARTENSITA EM FORMA LENTICULAR
A martensita lenticular(ou em placas) é encontrada em ligas ferro-carbono com concentrações maiores que 0,6% de C
Na fotomicrografia pode-se observar os grãos de martensita em forma de agulhas(regiões escuras) e austenita que não se transformou durante o resfriamento (regiões claras) denominada austenita retida

## Slide 22: Reação martensítica nos aços Tipos de martensita: escorregada (ripas) e maclada (placas)
Martensita em ripas
Martensita em placas

## Slide 27
©2003 Brooks/Cole, a division of Thomson Learning, Inc. Thomson Learning™ is a trademark used herein under license.

## Slide 28: Martensita
Martensita formada por escorregamento na austenita
Martensita
Austenita retida

## Slide 31
Pode ser atribuído ao mecanismo da transformação de fase. Se o movimento das discordâncias é o principal mecanismo da transformação da fase martensítica, as discordâncias captam alguns átomos de carbono da matriz e, conseqüentemente, a concentração de carbono na interface austenita / martensita aumenta.
Os átomos de carbono entre as camadas de martensita, portanto, fixam as discordâncias e atuam como obstáculos aos seus movimentos.
Como resultado, alguma austenita permanecerá entre as camadas de martensita, uma vez que a transformação é interrompida quando esseas discordâncias são fixadas por átomos de carbono.

## Slide 32: SUB ZERO
  Consiste em resfriar as peças após a têmpera em temperaturas abaixo de 0°C, como: nitrogênio líquido ≅ -176°C, gelo seco ≅ -68°C ou hélio líquido ≅ -268°C.
  Propiciando temperaturas inferiores a Mf ocorrendo a transformação da austenita retida em martensita.

## Slide 33
Sub Zero
Tem por objetivo reduzir ao mínimo o teor de austenita retida após a têmpera.
Tanque para tratamento sub-zero
Aço rápido M3 temperado com 16% de austenita retida

## Slide 34: PROPRIEDADES MECÂNICAS
A cementita é mais dura, porém mais frágil do que a ferrita.Dessa forma aumentando a fração de Fe3C irá resultar em um material mais duro e mais resistente.
A espessura da camada de cada fase também influencia. A perlita fina é mais dura e mais resistente que a perlita grosseira.A perlita fina possui maior restrição ao movimento de discordâncias e um maior reforço de cementita na perlita, devido à maior área de contornos de fases
Na esferoidita existe uma menor área de contornos e menor restrição de discordâncias, portanto é menos dura e menos resistente

## Slide 35: PROPRIEDADES MECÂNICAS
Uma vez que a cementita é mais frágil, o aumento do seu teor resultará em uma diminuição de ductilidade
A perlita grosseira é mais dúctil que a perlita fina, pois existe uma maior restrição à deformação plástica na perlita fina
A esferoidita é extremamente dúctil, muito mais do que a perlita fina e perlita grosseira. Além disso são extremamente tenazes, pois qualquer trinca encontra uma pequena de partículas frágeis de cementita

## Slide 36: PROPRIEDADES MECÂNICAS
A martensita é mais dura, mais resistente e mais frágil. A sua dureza depende do teor de carbono para aços com até aproximadamente 0,6% de C
Essas propriedades são atribuídas aos átomos de carbono intersticiais que restringem o movimento de discordâncias
A martensita revenida possui partículas de cementita extremamente pequenas, o que lhe dá uma melhor ductilidade e tenacidade

## Slide 40: Press quenching

## Slide 42: TÊMPERA AO AR