## Slide 1
ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PMT 5846 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ARGILAS
ADSORÇÃO DE METAIS PESADOS EM ARGILOMINERAIS
Yago Isaias da Silva Borges, M.Sc.
São Paulo - 2020

## Slide 2
ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PMT 5846 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ARGILAS

## Slide 3
ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PMT 5846 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ARGILAS
1. Introdução
Contaminação de corpos hídricos
Águas residuais de indústrias
Contaminantes orgânicos
Contaminantes inorgânicos
Metais pesados
Toxicidade
Abundância
Precipitação química
Evaporação
Filtração por membranas
Tratamento eletroquímico
Etc.
Adsorção
Poluentes orgânicos e inorgânicos
Baixo custo
Fácil execução
Eficiência
Remoção

## Slide 4
ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PMT 5846 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ARGILAS
1. Introdução
Adsorção
Separação de uma substância de uma fase e sua acumulação em outra superfície.
Argilas
Baixo custo
Abundância
Elevada superfície específica
Capacidade de trocar íons
Não tóxicas
Adsorvente
Vantagens

## Slide 5
ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PMT 5846 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ARGILAS
2-3. Estrutura e classificação de argilominerais
Caulinita
Esmectita
Ilita
Clorita
Vermiculita

## Slide 6
ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PMT 5846 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ARGILAS
4. Propriedades de adsorção de vários argilominerais
Argilominerais
Naturais
Tratamento químico
Esmectitas
Caulinitas
Vermiculitas
Goetitas
Modificados
+ superfície
+ poros

## Slide 7
ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PMT 5846 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ARGILAS
4.1- Esmectitas
Antimônio
Sódica
Montmorilonitas
Esmectitas
Beidelitas
Saponitas
Nontronitas
Cálcica
Plutônio
Cobre
Zinco
Cobalto
Cádmio
Chumbo
Níquel
Mercúrio
Adsorvem
+ Eficiente
A difusão do soluto para dentro da partícula é mais importante para a cinética da adsorção do que a transferência de massa externa.

## Slide 8
ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PMT 5846 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ARGILAS
4.1- Esmectitas
Organo MMt
Esmectitas modificadas
Competição entre cátions orgânicos e metálicos por sítios de adsorção
Pilarizadas com Al
Cd, Pb, Cs
Polietileno amina
Co, Ni
Pilarizadas com Ti
As (III) e As (V)
Quitosana
Cr
Tetrabutilamônio
Os grupos TBA bloqueiam sítios negativamente carregados e, possivelmente, alguns poros
De forma geral
A adsorção é fortemente dependente do pH, sugerindo complexação superficial;
Mecanismos diferentes dependendo do metal;
Adsorção inicial rápida e equilíbrio atingido em poucas horas.

## Slide 9
ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PMT 5846 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ARGILAS
4.2- Caulinitas
Efeito da concentração eletrolítica
Cd (II)
Pb (II)
Ni (II)
Cu (II)
Cr (III)
+ concentração
- adsorção
Blindagem das cargas negativas pelos íons do eletrólito
Carga positiva nas bordas, se pH < PCZ
Efeito do pH
pH ótimo
Adsorção
Precipitação

## Slide 10
ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PMT 5846 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ARGILAS
4.2- Caulinitas
Efeito de tratamento térmico
+ Temperatura
+ adsorção
Difusão intrapartícula + Adsorção superficial
Tratamentos químicos satisfatórios
Exceção: As (V)
Tri-polifosfato para adsorção de Pb
Polifosfato sódico para adsorção de Pb(II), Zn(II) e Cd(II)
Sulfato de alumínio para adsorção de Pb(II)
Nano magnetita para adsorção de Cu, Cd, Pb, Cr e Ni

## Slide 11
ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PMT 5846 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ARGILAS
4.3- Vermiculitas
Efeito do pH e força iônica
- pH
+ força iônica
- Adsorção
pH ótimo: 5-7
Competição entre elementos
Cátions trivalentes deslocam cátions bivalentes de sítios de adsorção
Cr (III), Cu(II), Ni(II) e Co(II) competem pelos mesmos sítios de adsorção
Preferência por Pb(II) em relação a Ag(I), Ni(II) e Cd(II)

## Slide 12
ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PMT 5846 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ARGILAS
4.3- Vermiculitas
Formas modificadas
Moída
Pb(II)
Quitosana-g-poli (acrílica ácida)
Pb e Cd
Etilamina
Cs
Óxido de manganês
10 x Superfície de adsorção da forma natural

## Slide 13
ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PMT 5846 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ARGILAS
4.4- Goethitas (FeO(OH))
Estudos baseados em modelos de sorção
Modelo da dupla camada (DLM)
Cu(II), Zn(II), Cd(II) e Pb(II)
Modelo da tripla camada estendida (ETLM)
As (III e V)
Modelo da distribuição de carga e ligante (LCD)
Cu
Modelo da distribuição de cargas pela complexação em multissítios (CD-MUSIC)
Cr

## Slide 14
ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PMT 5846 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ARGILAS
4.4- Goethitas (FeO(OH))
Goldberg, S., Criscenti, L.J., Turner, D.L., Davis, J.A., Cantrell, K.J. 2007. Adsorption desorption processes in subsurface reactive transport modeling. Vadose Zone J. 6, 407-435.

## Slide 15
ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PMT 5846 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ARGILAS
4.4- Goethitas (FeO(OH))
Estudos experimentais
Efeito do pH
Cu e Cd: a adsorção aumenta com o pH, até o pH 6
Cr e As: + pH – Adsorção. pH ótimo 3
Força iônica
Pouca influência (As)
Tempo de contato e concentração do adsorvato
Altamente dependente

## Slide 16
ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PMT 5846 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ARGILAS
4.5- Capacidade máxima de adsorção de diferentes argilominerais
Adsorvato | Adsorvente | Adsorção máxima (mg/g)
Cádmio (II) | Esmectita | 971,00
Cromo (III/VI) | Polianilina (compósito de montmorilonita) | 308,60
Mercúrio (II) | Montmorilonita | 385,50
Cobalto | Bentonita quimicamente tratada | 138,10
Cobre (II) | Bentonita imobilizada | 54,07
Zinco (II) | Caulinita | 250,00
Níquel (II) | Caulinita | 140,84
Manganês (II) | Caulinita | 149,25
Chumbo | Ilita | 238,98

## Slide 17
ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PMT 5846 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ARGILAS
5. Resumo
Adsorção
Argilominerais
Adsorventes
Cargas superficiais
Elevada superfície específica
Espaços interlamelares
Custo relativamente baixo
Metais pesados
Adsorvatos
Naturais
Modificados
Tratamentos químicos
Mais eficiência

## Slide 18
ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PMT 5846 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ARGILAS