DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA- ESCOLA POLITÉCNICA DA USP

PQI-3406 – Corrosão e Seleção de Materiais

PRIMEIRA LISTA DE EXERCÍCIOS – 2021 Turma 22

- Defina potencial de equilíbrio, potencial misto, potencial de corrosão e potencial em circuito aberto. Faça um esquema mostrando como você mediria o potencial de eletrodo de um metal num determinado meio. Como você chegaria à conclusão sobre se o potencial medido corresponde ao potencial de equilíbrio do metal ou ao seu potencial de corrosão? O que é a densidade de corrente de corrosão?

- Apresentam-se, a seguir, vários sistemas onde a corrosão pode ou não ocorrer. Responda, justificando com cálculo da fem da pilha de corrosão, em quais deles ocorre corrosão do metal.

- Cobre mergulhado em H2SO4 0,3M, desaerado.

- Cobre mergulhado em água aerada.

- Cobre mergulhado em H2SO4 0,3M contendo 0,05M de Fe+3.

- Folha de flandres (aço estanhado) que constitui a embalagem metálica de palmito em conserva que se encontra numa solução aquosa de NaCl 5% em pH=1,0. Discutir as situações: lata fechada (sem O2) e lata aberta (presença de O2). Dados:

E0Cu+2/Cu= 0,337V ;    E0Fe+3/Fe+2= 0,701V;          E0H+/H2= 0,0V

E0Fe+2/Fe= -0,44V;      EO2/OH- = 1,22 - 0,059pH;    E0Sn+2/Sn= -0,136V

Considerar a concentração dos íons não especificados no meio como sendo 10-6M.

- A corrosão de zinco em meio de solução 3,5% de NaCl ocorre com uma velocidade dada pela densidade de corrente de corrosão de 810-5A/cm2. Expresse essa velocidade em mg/cm2h e em mpy. Dados : MAZn= 65,37g/mol; (Zn= 7,14g/cm3;

Zn+2  + 2e (Zn; Lei de Faraday: mF=qEq.

4. Num estudo de avaliação da agressividade de um meio, para aço carbono, encontraram-se os seguintes valores: Densidade de corrente de corrosão 3.10-6A/cm2; potencial de corrosão de -460mVxECS. Pergunta-se: a) se o desgaste máximo permitido para o aço no meio em questão é de 5mpy, é possível aprovar o emprego do aço para o meio testado acima? B) se o referido aço for polarizado nesse meio a um potencial de -650mVxECS, ele estará protegido da corrosão? Por quê? Dados:

E0Fe+2/Fe= -0,44V;   [Fe+2] = 10-6M; F= 96500C; MAFe= 55,85g/mol; (Fe= 7,84g/cm3

Potencial do eletrodo de referência  ECS  na escala de EPH = 0,242V

5. Se uma tubulação de cobre está em contato com uma solução contendo 10-6M de íon ferroso, e nessa tubulação é inserido um componente de aço, determine qual a concentração de íon ferroso, necessária para que o aço se torne menos ativo que o cobre? Comente o resultado obtido. Dados: EoCu+2/Cu= 0,34V; EoFe+2/Fe = -0,44V