## Slide 2
ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais
Assuntos finais
PMT 3301 – Fundamentos de Cristalografia e Difração;

## Slide 3
Assuntos finais
Sumário
Difração de raio X para medir tamanho de grão;
Efeito da deformação plástica nos picos de difração de raio X;
Difração de raio X para construir diagrama de fases;
Simulação dos difratogramas;
Materiais amorfos;

## Slide 4
Assuntos finais
A difração de raios X pode ser usada para calcular o tamanho de grão?
Até pode, mas não é a técnica mais apropriada para tal;
A forma mais precisa de medição do tamanho de grão é por análise microscópica;
- Entretanto, é fundamental entender quais são os efeitos do tamanho de grão nos difratogramas de raios X.

## Slide 5
Assuntos finais
Tamanho de grão
- É bem conhecido por vocês que o tamanho de grão tem grande influência em diversas propriedades.
Equação de Hall-Petch
Fonte: (Srolovitz et al., 2016)

## Slide 6
Assuntos finais
Influência do tamanho de colônia de perlita na dureza da solda de trilhos

## Slide 7
Assuntos finais
Influência do tamanho de colônia de perlita na resistência ao desgaste

## Slide 8
Assuntos finais
Tamanho de grão x Difração Laue
Revisando...
Vocês se lembram do método de Laue?
Qual é a principal diferença entre o método de Laue e a difração convencional (goniômetro);
Dica: quais são as variáveis experimentais para realizar a difração?
Transmitido
Refletido

## Slide 9
Assuntos finais
Tamanho de grão – difração Laue
- Grãos muito grosseiros.

## Slide 10
Assuntos finais
Tamanho de grão – difração Laue
- Grãos um pouco mais refinados.

## Slide 11
Assuntos finais
Tamanho de grão – difração Laue
- Grãos refinados.

## Slide 12
Assuntos finais
Tamanho de grão – difração Laue
- Grãos muito refinados.

## Slide 13
Assuntos finais
Tamanho de grão – difração Laue
Por que isso ocorre?
O que a redução do tamanho de grão afeta no raio X?
Maior fonte de espalhamento;
Observação final: o método não é usual.

## Slide 14
Assuntos finais
E se fosse usado o método do pó? (câmara de Debye-Scherrer)

## Slide 15
Assuntos finais
Como medir o tamanho de grão através da microestrutura?

## Slide 16
Assuntos finais
Base de dados: sibi.usp.br
Acessar com o VPN da USP (programa: Cisco AnyConnect) >>> vpn.semfio.usp.br

## Slide 17
Assuntos finais
Como medir o tamanho de grão através da microestrutura (MEV)
Estereologia quantitativa;
Quantidade de micros?
Fonte: (Bauri e Goldenstein, 2020)

## Slide 18
Assuntos finais
Como medir o tamanho de grão através da microestrutura (EBSD)
Deformado (forjamento rotativo)
Recozido a 1000 °C
Fonte: (Marx e Padilha, 2021)

## Slide 19
Assuntos finais
Efeito da deformação nos picos de difração
Nós iremos abordar aqui principalmente as deformações a frio (nesse caso, não será levado em consideração processos de recuperação e etc...);
Devido a presença dos diversos grãos, cada grão não é livre para deformar da forma como bem entende;
Como consequência, deformações elásticas são geradas no material;
Podendo estas ser de flexão, torção ou tensões uniformes de tração e compressão (menos comum);
Nesta situação, dizemos que o material apresenta tensões residuais.
Portanto, quais são os efeitos da deformação da estrutura cristalina na difração de raio X? (perda de cristalinidade???)

## Slide 20
Assuntos finais
Efeito da deformação nos picos de difração
- Material sem deformação.
Antes do ensaio

## Slide 21
Assuntos finais
Efeito da deformação nos picos de difração
- Material com deformação uniforme (tensão de tração/compressão).
Antes do ensaio
Após ao ensaio
Condição: ensaio encerrado ao passar do limite de escoamento).

## Slide 22
Assuntos finais
Efeito da deformação nos picos de difração
Material com deformação não uniforme (flexão/torção);
Relembrando resistência dos materiais ...

## Slide 23
Assuntos finais
Efeito da deformação nos picos de difração
- Qual é a importância de saber o efeito da deformação?
- A maioria dos materiais metálicos são processados termomecanicamente;
- É quase inevitável não estudar o efeito do encruamento;
- Alguns estudos são voltados as tensões residuais (usando difração);

## Slide 24
Assuntos finais
Efeito da deformação nos picos de difração
- Quais seriam os efeitos da recuperação, recristalização e crescimento de grão em uma material deformado a frio?
Alta densidade de discordâncias, contornos de alto e baixo ângulo;
Reorganização e aniquilação de defeitos puntiformes e discordâncias;
Restauração das propriedades (migração de contornos de alto ângulo);

## Slide 25
Assuntos finais
Efeito da deformação nos picos de difração
- Comparação entre a dureza e os anéis de difração;

## Slide 26
Assuntos finais
Efeito do aquecimento nos picos de difração e dureza
Fonte: (Marx e Padilha, 2021)

## Slide 27
Assuntos finais
Determinação do diagrama de fases
- Como são determinados difratogramas de raios X?

## Slide 28
Assuntos finais
Determinação do diagrama de fases
- As técnicas mais clássicas são a análise térmica e a análise microestrutural;

## Slide 29
Assuntos finais
Determinação do diagrama de fases
- Análise térmica: dilatometria e DSC (differential scanning calorimetry).
Fonte: (Centeno e Goldenstein, 2018)

## Slide 30
Assuntos finais
Determinação do diagrama de fases

## Slide 31
Assuntos finais
Determinação do diagrama de fases

## Slide 32
Assuntos finais
Determinação do diagrama de fases

## Slide 33
Assuntos finais
Determinação do diagrama de fases

## Slide 34
Assuntos finais
Determinação do diagrama de fases

## Slide 35
Assuntos finais
Determinação do diagrama de fases

## Slide 36
Assuntos finais
Determinação do diagrama de fases

## Slide 37
Assuntos finais
Determinação do diagrama de fases

## Slide 38
Assuntos finais
Determinação do diagrama de fases

## Slide 39
Assuntos finais
Como fazer a determinação das fases
- Simulação dos difratogramas

## Slide 40
Assuntos finais
Escolhendo o diagrama...

## Slide 41
Assuntos finais
Quais fases temos para um material com 25% de Al e 75% Fe?
Fe; FeAl; Fe3Al

## Slide 42
Assuntos finais
Acessar a base de dados dos difratogramas

## Slide 43
Assuntos finais
Fases presentes: Fe; FeAl; Fe3Al

## Slide 44
Assuntos finais
Fases presentes: Fe; FeAl; Fe3Al

## Slide 45
Assuntos finais
Fases presentes: Fe; FeAl; Fe3Al

## Slide 46
Assuntos finais
Colocar os dados obtidos no software PowderCell.

## Slide 47
Assuntos finais
Colocar os dados obtidos no software PowderCell (FeAl).

## Slide 48
Assuntos finais
Em suma: podemos exportar os dados das fases, extrair os dados e plotar em um gráfico comparativo

## Slide 49
Assuntos finais
Materiais amorfos
O que são materiais amorfos?
De forma semelhante ao líquidos, estes materiais não possuem uma periodicidade na posição dos átomos;
Quais poderiam ser os efeitos no fenômeno da difração?
Consequentemente, não são observados picos definidos e de alta intensidade;
- Mas um ou dois picos de baixa intensidade e largos.

## Slide 50
Assuntos finais
Materiais amorfos

## Slide 51
Assuntos finais
Conclusões gerais da aula
A difração de raio X não é a melhor técnica para medir tamanho de grão qualitativamente (técnica complementar);
A deformação plástica causa mudanças nos picos da difração de raio X;
A difração de raio X pode ser usada para construir diagrama de fases, sendo uma técnica de fácil uso e de boa resposta;
Saber simular os difratogramas é essencial para comparar com os resultados obtidos experimentalmente;
Materiais amorfos: ausência de picos definidos.